ICS

Z

团体标准

T/CECS

绿色建材评价 建筑防霉密封胶

green building materials assessment-Anti-mold building sealant

（征求意见稿）

2024年3月

- 20XX- XX - XX发布

20XX- XX - XX实施

中国工程建设标准化协会   发布

目   次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 评价要求	2

5 评价方法	5

附录A（规范性）不得添加的有害物质	6

附录B（规范性）丁酮肟的测定……………………………………….…………………………7

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是按中国工程建设标准化协会“关于印发《2022年第二批协会标准制订、修订计划》的通知”（建标协字〔2022〕40号）的要求制定。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国工程建设标准化协会提出。

本文件由中国工程建设标准化协会建筑材料分会归口。

本文件负责起草单位：住房和城乡建设部科技与产业化发展中心。

本文件参加起草单位：

本文件主要起草人：

本文件主要审查人：

绿色建材评价 建筑防霉密封胶

- 范围

本文件规定了建筑防霉密封胶绿色建材评价的术语和定义、评价要求和评价方法。

本文件适用于非结构性建筑防霉密封胶的绿色建材评价。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 13477.17 建筑密封材料试验方法 第17部分：弹性恢复率的测定

GB/T 13477.19 建筑密封材料试验方法 第19部分：质量与体积变化的测定

GB/T 13477.25 建筑密封材料试验方法 第25部分：耐霉菌性的测定

GB 13690 化学品分类和危险性公示 通则

GB/T 14683 硅酮和改性硅酮建筑密封胶

GB 15258 化学品安全标签编写规定

GB/T 16483 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序

GB/T 16716.1 包装与环境　第1部分：通则

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18599 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准

GB/T 19001 质量管理体系　要求

GB/T 22083 建筑密封胶分级和要求

GB/T 24001 环境管理体系　要求及使用指南

GB/T 24851 建筑材料行业能源计量器具配备和管理要求

GB/T 28112 硅橡胶中挥发性甲基环硅氧烷残留量的测定

GB 30982 建筑胶粘剂有害物质限量

GB/T 31851-2015 硅酮结构密封胶中烷烃增塑剂检测方法

GB 33372 胶粘剂挥发性有机化合物限量

GB/T 45001  职业健康安全管理体系　要求及使用指南

JC/T 482-2022 聚氨酯建筑密封胶

JC/T 483-2022 聚硫建筑密封胶

T/CECS 10029—2019 绿色建材评价 建筑密封胶

T/CECS 10039—2019 绿色建材评价 墙面涂料

- 术语和定义

T/CECS 10039—2019界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 绿色建材    green building material

在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

【来源：T/CECS 10039—2019，3.1】

- 3.2

- 绿色建材评价    green building assessment

依据绿色建材评价技术标准，按照程序和要求对申请开展评价的建材产品进行评价，确认其等级的活动。

【来源：T/CECS 10039—2019，3.2】

- 3.3

- 评价等级    assessment level

产品评价结果所达到的绿色建材级别，由低到高分为一星级、二星级和三星级。

【来源：T/CECS 10039—2019，3.3】

- 3.4

- 建筑防霉密封胶   Anti-mold coating for interior wall

在建筑施工中以非成型状态嵌入接缝中，通过与接缝表面粘结而密封接缝，并具有耐受或阻止、抑制霉菌孢子及菌丝体的生长与繁殖的材料。

- 3.5

- 环境产品声明    environmental product declaration

EPD

提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。

【来源：T/CECS 10039—2019，3.7】

- 3.6

- 碳足迹    carbon footprint

用以量化过程、过程系统或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的贡献。

【来源：T/CECS 10039—2019，3.8】

- 评价要求

- 4.1    一般要求

- 4.1.1  生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 45001分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系。

- 4.1.2  生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及材料。

- 4.1.3  生产企业在生产制造过程中不应添加国家、地区和行业明令禁用的有害物质，不得添加的有害物质种类应符合附录A的规定。

- 4.1.4  生产企业应向下游用户或其他相关方提供符合GB/T 16483要求的产品安全技术说明书（SDS），以及满足GB 13690要求的适用化学品的安全标签和符合GB 15258要求的产品安全标签。

- 4.1.5  企业产品包装符合GB/T 13491和GB/T 16716.1要求，包装材料不应含有聚氯乙烯或附录A中列出的其他有害物质。

- 4.1.6  生产企业污染物排放应符合相关环境保护法律法规的规定，应达到国家和地方污染物排放标准及总量控制指标要求，近3年无重大安全事故和重大环境污染事件。

- 4.1.7  生产企业应安装有效的颗粒物回收装置和/或有效的局部或整体密闭排气收集系统，收集后进入密闭式负压废弃处理系统，并正常运转。

- 4.1.8  一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存应符合GB 18597的相关规定，后续应交付给持有危险废物经营许可证的单位处置。

- 4.1.9  生产企业应提供产品环境产品声明（EPD）和碳足迹报告。应提供产品中生物杀伤剂的证明文件。

- 4.2    评价指标要求

建筑防霉密封胶评价指标体系由一级指标和二级指标组成。一级指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。建筑防霉密封胶的评价指标要求见表1～表3。

表1 建筑防霉硅酮密封胶评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |  |
| 资源属性 | 单位产品新鲜水消耗 |  | t/t | ≤0.70 |  |  |  | T/CECS 10029—2019 4.2 |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗 |  | kgce/t | — |  |  | ≤40 | T/CECS 10029—2019 4.2 |
| 环境属性 | 单位产品废水排放量 |  | kg/m3 | 0.015 |  |  |  | T/CECS 10029—2019 4.2 |
|  | VOC含量 |  | g/kg | ≤100 | ≤80 | ≤50 |  | GB 33372 |
|  | 丁酮肟含量a |  | % | — |  |  | ≤3 | 附录B |
|  | 烷烃增塑剂含量 |  | % | 不得检出 |  |  |  | GB/T 31851-2015 第7章 |
|  | 质量损失率 | SR胶 | % | ≤8 | ≤6 | ≤4.5 |  | GB/T 13477.19 |
|  |  | MS胶 |  | ≤5 | ≤4 | ≤3 |  |  |
|  | 弹性恢复率 | SR胶 | % | ≥80 |  |  | ≥85 | GB/T 13477.17 |
|  |  | MS胶 |  | ≥60 |  |  | ≥70 |  |

续表1 建筑防霉硅酮密封胶评价指标要求

|  | 防霉性能 | 级 | ≤1 | 0 | — |  | GB/T 13477.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 防霉耐久性能 | 级 | — |  |  | 0 | GB/T 13477.25 |
| a 仅适用于室内使用产品 |  |  |  |  |  |  |  |

表2 建筑防霉聚氨酯密封胶评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 单位产品新鲜水消耗 | t/t | ≤0.035 | ≤0.025 | ≤0.015 | T/CECS 10029—2019 4.2 |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗 | kgce/t | — |  | ≤40 | T/CECS 10029—2019 4.2 |
| 环境属性 | 单位产品废水排放量 | kg/m3 | 0 |  |  | T/CECS 10029-2019 4.2 |
|  | VOC含量 | g/kg | ≤50 |  | ≤20 | GB/T 33372 |
|  | 甲苯二异氰酸酯 | g/kg | ≤10 |  |  | GB 30982 |
|  | 质量损失率 | % | ≤5 | ≤4 | ≤3 | GB/T 13477.19 |
|  | 弹性恢复率 | % | ≥70 | ≥80 | ≥85 | GB/T 13477.17 |
|  | 防霉性能 | 级 | ≤1 | 0 | - | GB/T 13477.25 |
|  | 防霉耐久性能 | 级 | — |  | 0 | GB/T 13477.25 |

表3 建筑防霉聚硫密封胶评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 单位产品新鲜水消耗 | t/t | ≤0.035 | ≤0.025 | ≤0.015 | T/CECS 10029—2019 4.2 |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗 | kgce/t | — |  | ≤40 | T/CECS 10029—2019 4.2 |
| 环境属性 | 单位产品废水排放量 | kg/m3 | 0 |  |  | T/CECS 10029—2019 4.2 |
|  | VOC含量 | g/kg | ≤50 |  |  | T/CECS 10029—2019 4.2 |
|  | 质量损失率 | % | ≤5 | ≤4 | ≤3 | GB/T 13477.19 |
|  | 弹性恢复率 | % | ≥80 | ≥85 |  | GB/T 13477.17 |
|  | 防霉性能 | 级 | ≤1 | 0 | — | GB/T 13477.25 |
|  | 防霉耐久性能 | 级 | — |  | 0 | GB/T 13477.25 |

- 评价方法

- 5.1　生产企业按第4章的规定提供相关证明文件。

5.2　建筑防霉密封胶进行评价时应提供近一年且满足GB/T 14683、JC/T 482-2022、JC/T 483-2022等要求的产品质量检验合格报告。如按三星级进行评价，应提供满足产品明示标准中最高等级要求的检验合格报告。

- 5.3　生产企业满足第4章对应评价等级的全部评价指标要求时，判定评价结果符合该评价等级。

附 录 A

（规范性）

不得添加的有害物质

生产企业不得添加的有害物质见表A.1

A.1 不得添加的有害物质

| 品种 | 品种说明 | 原材料杂质带入的有害物质限值 |
| --- | --- | --- |
| 苯 | — | 100mg/kg |
| 甲醇 | — | 100mg/kg |
| 卤代烃 | 卤代烃是指烃分钟中的氢原子被卤素原子取代后的一类挥发性有机化合物，包括但不限于列举的卤代烃，如二氯甲烷、三氯甲烷、四氯甲烷、三氯乙烷、三氯丙烷、三氯乙烯、溴丙烷、溴丁烷等 | 每种化合物≤100mg/kg |
| 乙二醇甲醚和乙二醇乙醚的衍生物 | 包括但不限于列举的乙二醇甲醚和乙二醇乙醚的衍生物，如乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚等 | 每种化合物≤100mg/kg |
| 邻苯二甲酸酯 | 包括但不限于列举的邻苯二甲酸酯，如邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）、邻苯二甲酸二异辛酯（DEHP）、邻苯二甲酸酯二辛酯（DNOP）、邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）等 | 每种化合物≤100mg/kg |
| 溴系阻燃剂 | 多溴联苯、多溴二苯醚、六溴环十二烷 | 每种化合物≤100mg/kg |
| 石棉 | 石棉是指纤维状蛇纹石和纤维状角闪石类硅酸盐矿物，且纤维状颗粒的长径比大于3，如温石棉、透闪石石棉、阳起石石棉、直闪石石棉、青石棉、铁石棉等 | 每种石棉≤0.1% |
| 放射性物质 | α表面污染值大于或等于0.04Bq/cm2，β表面污染值大于或等于0.04Bq/cm2，为放射性超标；γ值大于或等于1μSv/h，为放射性超标；检出中子，为放射性超标 | — |
| 生物杀伤剂 | 多菌灵、敌草隆、百菌清、三氯生 | 每种化合物≤50 mg/kg |
|  | 涉及在体内验证试验中确认具有内分泌干扰的生物杀伤剂 | ≤50 mg/kg |
|  | 涉及致癌性、生殖细胞致突变性、生殖毒性中类型I的生物杀伤剂 | ≤50 mg/kg |

附 录 B

（规范性）

丁酮肟的测定

- B.1原理

将密封胶均匀涂抹在滤纸条上，放入已预先注入水的顶空瓶中密封，待养护后，用内标溶液吸收瓶内生成的丁酮肟。用气相色谱仪进行测定，以保留时间定性，内标法定量。

- B.1试剂和材料

B.1.1  甲醇：纯度至少为99%。

B.1.2  配样瓶：约20 ml的玻璃瓶，具有可密封的盖子。

B.1.3  内标物：试样中不存在的化合物，且该化合物能够与色谱图上其他组分完全分离。纯度至少为99%，或已知纯度。如：异丁醇。

B.1.4  丁酮肟：纯度至少为99%，或已知纯度。

B.1.5  微量注射器：容量为10 µL。

B.1.6  蒸馏水：符合GB/T 6682—2008中三级水的要求。

B.1.7  顶空瓶：容量约为20 mL，带有可密封的瓶盖和惰性材料的隔垫。

B.1.8  滤纸：中速定性滤纸，直径：9 cm。

B.1.9  玻璃棒。

B.1.10  一次性塑料注射器：带针头，最大容量为5 mL。

- B.2 仪器设备

B.2.1  气相色谱仪：配有氢火焰离子化检测器及程序升温控制器。

B.2.2  天平：实际分度值d=0.1 mg。

- B.3 测试步骤

B.3.1  测试丁酮肟的相对校正因子f

B.3.1.1  内标溶液的配制：称取约8 g甲醇（B.1.1）（精确至0.1 mg）于配样瓶中（B.1.2），再称取0.06 g内标物（B.1.3）（精确至0.1 mg），密封配样瓶并摇匀。

B.3.1.2  在四个配样瓶中依次称入1 g、2 g、4 g内标溶液（3.1.1）（精确值0.1 mg）。然后再各称入0.01 g丁酮肟（B.1.4）（精确值0.1 mg），密封配样品并摇匀。用微量注射器（B.1.5）从配样瓶中吸取适量混合液注入气相色谱仪（B.2.1），记录色谱图。

B.3.1.3  气相色谱测试条件

根据所用气相色谱仪的性能及试样的实际情况选择合适的测试条件。

由于测试结果取决于所用的仪器，因此不能给出色谱的普适参数，列于附录C中C.1的参数以被证明对测试是适用的。

B.3.1.4  根据色谱图按公式（B.1）计算丁酮肟的相对校正因子f：

…………………………………………（B.1）

式中：

Ai——内标峰面积；

ms——丁酮肟的质量，单位为克（g）；

As——丁酮肟的峰面积；

mi——内标溶液的质量，单位为克（g）；

r——内标溶液中内标物的百分含量。

取三次测定结果的平均值作为校正因子，保留三位有效数字。

B.3.2 样品分析

B.3.2.1  平行试验

平行做两份试验。

B.3.2.2  用微量注射器将10 µL蒸馏水（B.1.6）注入顶空瓶（B.1.7）瓶壁上。将注水后的顶空瓶和两张裁剪后尺寸约为（5×1）cm的滤纸条（B.1.8）置于天平（B.2.2）上，记录质量。

B.3.2.3  取适量搅拌均匀后的样品，用玻璃棒（B.1.9）均匀单面刮涂在两张称重后的滤纸条上，并确保两张滤纸条上的样品质量在（0.1~0.3）g范围内（精确至0.1 mg）。将滤纸条按未涂抹面重叠后立即放入已称重的顶空瓶中，密封瓶盖后置于天平上，记录质量。

B.3.2.4  将放入试样的顶空瓶置于温度为（23±2）℃的环境下保持24 h。

B.3.2.5  用一次性塑料注射器（B.1.10）吸取约2 ml内标溶液（B.3.1.1），穿刺隔垫后注入顶空瓶内，并记录注入的内标溶液的质量。

B.3.2.6  将含有内标溶液的顶空瓶水平放置于温度为（23±2）℃的环境下保持1 h，并确保内标溶液浸润两张滤纸条。

B.3.2.7  以微量注射器吸取适量溶液注入气相色谱仪中，在与测定校正因子相同的色谱条件下，记录色谱图，并按公式（B.2）计算丁酮肟的含量（w）：

…………………………（B.2）

式中：

Aw——试样中丁酮肟的峰面积；

mi——内标溶液的质量，单位为克（g）；

Ai——内标物的峰面积；

mw——试样的质量，单位为克（g）。

平行测试两次，取两次平行测试结果的平均值。

- B.4 精密度

- B.4.1 重复性（r）

在同一个实验室，由同一个操作者使用相同设备，按相同的测试方法，并在短时间内对同一被测对象相互独立进行测试获得的两次独立测试结果的相对偏差不大于10%，以相对偏差不大于10%的情况不超过5%为前提。

- B.4.2 复现性（R）

在不同实验室，由不同操作者使用不同设备，按相同的测试方法，并在短时间内对同一被测对象相互独立进行测试获得的两次独立测试结果的相对偏差不大于20%，以相对偏差不大于20%的情况不超过5%为前提。

_________________________________