T/CECS XXX

中国工程建设标准化协会标准

建筑装修垃圾处理技术规程

（征求意见稿）

Technical specification for decoration waste treatment

2024 北京

前　言

根据中国工程建设标准化协会[2020]23号文的要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分11章，主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、分类、收集、运输与贮存、厂（场）址选择、总体设计、处理与资源化利用、堆填、公用工程、环境保护和安全卫生。

本规程由中国工程建设标准化协会绿色建筑与生态城区分会负责归口管理，由住房和城乡建设部科技与产业化发展中心负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中如有意见或建议，请寄送住房和城乡建设部科技与产业化发展中心（地址：北京市海淀区三里河路9号，100835），以供今后修订时参考。

主编单位：住房和城乡建设部科技与产业化发展中心

中国建筑科学研究院有限公司

参编单位：略

主要起草人：略

目　次

1  总 则	1

2  术 语	2

3  基本规定	3

4  分类与特性分析	4

4.1  分类	4

4.2　特性分析	5

5  收集、运输及贮存	6

5.1  收集	6

5.2  运 输	7

5.3  贮 存	7

6  厂（场）址选择	9

6.1  厂（场）建设内容	9

6.2  厂址选择	9

7  总体设计	10

7.1  总平面布置	10

7.2  辅助设施	10

8  处理与资源化利用	12

8.1  一般规定	12

8.2  再生处理生产线	12

8.3  混凝土、砖瓦及砂浆类再生处理	14

8.4  玻璃、陶瓷类再生处理	15

8.5  纸张、塑料、织物、木材再生处理	15

8.6  保温材料再生处理	16

8.7  有害类处理	16

8.8  其他再生处理	16

9  堆填与填埋	17

9.1  一般规定	17

9.2  堆填要求	17

9.3  设施设备配置及要求	17

10  公用工程	19

10.1  电气工程	19

10.2  给排水工程	19

10.3  消 防	19

10.4  采暖、通风与空调	19

11  环境保护和安全卫生	21

11.1  环境保护	21

11.2  安全卫生	22

本规程用词说明	23

标准引用名录	24

条文说明	26

Contents

1  General Provisions	1

2  Terms	2

3  Basic Requirements	3

4  Classification and Characteristic Analysis	4

4.1  Classification 	4

4.2　Characteristic Analysis	5

5  Collection、Transportion and Storage	6

5.1  Collection	6

5.2  Transportion 	7

5.3  Storage 	7

6  Site Selection	9

6.1  Plant (site) Construction Content	9

6.2  Site Selection	9

7  General Design	10

7.1  General Plant Arrangement	10

7.2  Ancillary Facilities	10

8  Processing and Resource and Reuse and Recycling	12

8.1  General Requirements	12

8.2  Recycling Production Line	12

8.3  Recycling Treatment of Concrete, Brick and Mortar 	14

8.4  Recycling Treatment of Glass and Ceramics	15

8.5  Recycling Treatment of Paper, plastic, Fabric, Wood	15

8.6  Recycling of Thermal Insulation Materials	16

8.7  Treatment of Harmful Categories	16

8.8  Other Regeneration Processes	16

9  Backfilling and Landfill	17

9.1  General Requirements	17

9.2  Backfilling Requirements	17

9.3  Equipment Configuration and Requirements	17

10  Auxiliary Engineering	19

10.1  Electricity	19

10.2  Water Supply and Drainage	19

10.3  Fire Prevention	19

10.4  Heating, Ventilation and Air Conditioning	19

11  Environmental Protection and Security and Health	21

11.1  Environmental Protection	21

11.2  Security and Health	22

Explanation of wording in this specification	23

List of quoted standards	24

Addition:Explanation of Provisions	26

# 1  总 则

1.0.1  为贯彻执行国家有关建筑装修垃圾处置的法律法规和技术政策，规范建筑装修垃圾处理全过程，促进装修垃圾源头分类，提高建筑装修垃圾减量化、资源化、无害化和安全处置水平，制定本标准。

1.0.2  本规程适用于建筑装修垃圾的分类、收集、运输、资源化利用、堆填及填埋等处理过程的规划、建设和运行管理。

1.0.3  建筑装修垃圾处理应采用技术可靠、经济合理的技术工艺，鼓励采用新工艺、新技术、新材料和新设备。

1.0.4  建筑装修垃圾的规划、建设、运行与管理除应符合本标准规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术 语

2.0.1  建筑装修垃圾

建（构）筑物装饰装修、拆除过程中产生的弃料和其他废弃物的总称，包括混凝土类、砂浆类、砖砌块类、木材、塑料、织物、玻璃、陶瓷、石膏腻子、纸类、金属、保温材料、有害类等。

2.0.2  资源化利用

建筑装修垃圾处理转化成为有用物质的过程。

2.0.3  大件垃圾

重量超过5kg或体积超过0.2m3或长度超过1m，且整体性强的废物。

2.0.4  堆填

利用现有低洼地块或即将开发利用但地坪标高低于使用要求的地块，且地块经有关部门认可，用符合条件的建筑装修垃圾替代部分土石方进行回填或堆高的行为。

# 3  基本规定

3.0.1  建筑装修垃圾转运、处理、处置设施的设置应纳入当地环境、卫生设施专项规划，大中型城市宜编制建筑装修垃圾处理处置规划。

3.0.2  建筑装修垃圾宜优先进行源头分类，应分类投放、分类收集、分类运输、分类处理处置，禁止混装混运。

3.0.3  建筑装修垃圾收运、处理全过程不得混入生活垃圾、园林垃圾、医疗垃圾、危险废物等。

3.0.4  建筑装修垃圾应优先考虑资源化利用，处理及利用优先次序宜按照资源化利用、焚烧、堆填填埋进行。

3.0.5  应按因地制宜的原则，在新建居住区、公共机构、公共区域应同步规划装修垃圾分类集中投放收集站（点）、配置分类运输车辆和分类处理设施。

3.0.6  应建立装修垃圾分类指导员制度，指导员应经过专业技能培训。

3.0.7  固定式建筑装修垃圾处理厂布局和规划应符合区域内环境条件、建筑装修垃圾存量及增量测算情况、原料特征、交通条件、运输半径、应用市场等统筹协调，因地制宜进行技术经济分析比较确定。规模按年处置能力分为大、中、小型三类。其中大型不低于50万吨/年，中型不低于30万吨/年，小型不低于15万吨/年。

3.0.8  装修垃圾处理厂设计宜增加人工智能分选系统，包括人工智能识别技术的软件系统以及高速高精度的工业机器人。

3.0.9  装修垃圾处理厂总体设计应符合现行行业标准《建筑垃圾处理技术标准》CJJ/T 134的有关规定。

3.0.10  固定式装修垃圾的资源化处理工程和填埋处理工程的总平面布置及绿化应符合现行国家标准《工业企业总平面设计规范》GB 50187的有关规定。

3.0.11  装修垃圾处理厂应采取措施控制噪声、扬尘、固体废弃物和废水等污染，并应符合消防相关规定。

# 4  分类与特性分析

## 4.1  分类

4.1.1  装修垃圾应采用源头分类与末端分选相结合的方式，宜优先在小区内试行源头分类。

4.1.2  装修垃圾宜按表4.1.2的规定进行分类。

表4.1.2 建筑装修垃圾分类

| 分类 | 分类类别 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 混凝土类 | 非承重墙改造产生的废弃混凝土块 |
| 二 | 砂浆类 | 找平砂浆等 |
| 三 | 砖、砌块类 | 地砖、墙砖 |
| 四 | 木材 | 木地板、人造板材、橱柜等等 |
| 五 | 塑料 | 塑料桶、塑料模具 |
| 六 | 织物 | 衣服、窗帘 |
| 七 | 玻璃 | 玻璃制品 |
| 八 | 陶瓷 | 马桶 |
| 九 | 石膏腻子 | 装修工程产生的废石膏和腻子 |
| 十 | 纸类 | 包装材料、保护地面的纸板或包装袋 |
| 十一 | 金属 | 铝扣板、吊顶、门框、窗框、户门、暖气片、防护栏 |
| 十二 | 保温材料 | 管道墙体等隔热保温材料 |
| 十三 | 有害类 | 灯管、油漆桶、胶粘剂及其包装 |

4.1.3  应对不同的装修垃圾分装不同颜色的编制袋。

4.1.4  装修垃圾宜根据装修垃圾类别进行袋装或捆扎处理，装修垃圾袋的规格尺寸宜为75cm×45cm；捆扎的规格尺寸长度宜小于100cm，直径宜小于40cm。大件垃圾方便拆解的，按照装修垃圾进行装袋或者捆扎处理，不便拆解的，可整件投放。

4.1.5  装修垃圾应实行分类投放，投放点应根据当地垃圾分类方案设置相应的分类堆放场地和相应的分类标识，分类标识应符合《生活垃圾分类标志》GB/T19095、《环境卫生图形符号标准》CJJ/T125等标准的规定。宜设置垃圾分类相关的科普教育宣传栏。

4.1.6  废旧金属、塑料、玻璃、木材宜在源头分类投放，回收至专用回收箱。

4.1.7  有害垃圾应投放至指定的专用投放点或收集设施。破损的废荧光灯管、废温度计等有害垃圾，应使用塑料袋或纸张包裹密封后再投放。废药品、废油漆和溶剂、废矿物油应连同外包装一并投放。

## 4.2　特性分析

4.2.1  建筑装修垃圾采样应具有代表性。

4.2.2  建筑装修垃圾特性分析应符合下列规定：

1  装修垃圾应分析所包括的金属、混凝土、砖瓦、陶瓷、玻璃、木材、塑料、石膏、涂料、土等重量比例。

2  应分析各种组成的密度、粒径等。

3  应分析各种轻物质的体积占比。

4  应分析有毒材料的重量比例。

# 5  收集、运输及贮存

## 5.1  收集

5.1.1  应积极推行装修垃圾预约收运制度，可通过网络方式实现在线预约收运。

5.1.2  有条件地区可配备装修垃圾智能收集箱，具备自动监测箱体容量、满溢报警功能。

5.1.3  装修垃圾收运作业人员应掌握以下专业知识和技能：

1  熟悉装修垃圾基本特性，能够识别装修垃圾；

2  了解装修垃圾分类及收运的规定、标准；

3  熟练使用收运作业设备、车辆及工具，严禁违规操作；

4  作业人员应当进行必要的生产技能、安全环保培训后方能上岗。

5.1.4  小区宜建立装修垃圾（大件垃圾）集中堆放场所。可根据条件配置智能化集中投放收集站（点），应具备扫码投放、自动称重计量、数据录入和上报等功能。

5.1.5  新建居住区和有条件的现有居住区宜设置不少于1处大件垃圾、装修垃圾临时存放点（堆处），并设置明显标志。大件垃圾、装修垃圾临时存放点（堆处）宜合并设置。大件垃圾、装修垃圾临时存放点（堆处）应建有层高不低于3m的封闭构筑物，面积不小于30㎡，并留出满足周转、运输车辆通行的高度和距离。进出通道应满足车辆高度、宽度等通行条件。

5.1.6  集中投放收集站（点）应配套装修垃圾分类智能监控系统。

5.1.7  装修垃圾应进行分类收运，不同种类的装修垃圾应选用不同的专用运输车运输至相应的处理设施；当需要混合运输时，应在交接界面设置明显标识，并做好书面交接工作。

5.1.8  应根据装修垃圾的产生特性和产生量确定收运频率，装修垃圾在投放点停放时间不宜超过三天。

5.1.9  收运集中收置站（点）应配有固定垃圾清运车辆停车位，满足垃圾清运作业空间需求。

5.1.10  收运集中收置站（点）应设有公示牌，公布清运服务及责任人电话、清运频次、清运时间等信息。

## 5.2  运 输

5.2.1  从事装修垃圾运输服务的单位，应取得管理部门核发的运输经营许可，使用的运输车辆应当符合国家相关标准，安装具备定位和称重功能的车载监控终端。

5.2.2  运输车辆应保持整洁，严禁车轮带泥、车厢外挂泥，应实行密闭运输，不得沿途泄漏、遗洒。不得将装修垃圾与其他生活垃圾、危险废物混装混运。

5.2.3  当装修垃圾量不足一次运输时，应将装修垃圾在临时存放点码放整齐，做好标识，采取相应的防护措施。

5.2.4  运输应按规定的时间、路线行驶，不得超高超载超速运输。

5.2.5  建筑装修垃圾装车不易过高，防止运输途中洒落。

5.2.6  有危害性的物品应单独运输，当量比较少时，采取混合运输应单独存放，并标识清楚。

5.2.7  运输宜采用密闭厢式货车，水上运输宜采用集装箱。鼓励使用节能环保的装修垃圾收运车辆。

5.2.8  装修垃圾运输车厢盖和集装箱盖宜采用机械密封装置，开启、关闭动作应平稳灵活，车厢与集装箱底部宜采取防渗措施。

5.2.9  装修垃圾收运企业应加强运输车辆的日常维护保养，实现运输“无尘化、密闭化”。应积极推进专用回收箱和运输车辆装备的升级改造。

5.2.10  车辆应当具备分类收贮垃圾的功能，或者按照分类后不同的类别，分别配置相应的作业车辆。车辆应设置明显的分类收集、运输标识，垃圾分类运输车辆标识按GB/T 19095的规定设置。车辆应保持功能完好、外观整洁，车牌号码完整。

5.2.11  在收运垃圾时，应尽量避开上下班早晚高峰期，避开交通拥堵，居住区内外的垃圾收运分开，居住区内应尽量避免、减少噪声，居住区外保持城市干净整洁。

## 5.3  贮 存

5.3.1  集中堆放点的垃圾贮存宜遵循以下原则：

1  建筑装修垃圾应按品种堆放，并标识清楚。

2  宜在现场合理分区分类堆放，堆放应稳固牢靠，侧立堆码高度不宜超过1.2m，防止倾翻损坏。

3  所有垃圾宜经货运电梯运入底层集中堆放。

4  贮存地面应坚实、平整，易燃易爆物品应单独存放，并采取相应的安全措施。

5.3.2  在处理厂堆放应遵循以下原则：

1  堆放区可采取室内或露天方式，并应采取有效的防尘、降噪措施。露天堆放的建筑装修垃圾应及时遮盖，堆放区地坪标高应高于周围场地至少0.15m，四周应设置排水沟，满足场地雨水导排要求。

2  堆放区可根据后端处理处置设施的要求，配备相应的预处理设施，预处理设施宜设置在封闭车间内，并应采取有效的防尘、降噪措施。

3  进场建筑装修垃圾应根据装修垃圾及其细分类堆放，并应设置明显的分类堆放标志。

5.3.3  再生材料贮存应符合下列要求：

1  再生材料贮存应与资源化利用设施统筹规划布局。

2  再生骨料宜采用半封闭式料棚或料仓，再生微粉应密闭储存。

# 6  厂（场）址选择

## 6.1  厂（场）建设内容

6.1.1  总占地面积应按远期规模确定，各项用地指标应符合国家工程项目用地指标的有关规定及当地土地、规划等行政主管部门的要求，宜根据处理规模、处理工艺和建设条件进行分期和分区建设的总体设计。

6.1.2  主体设施包括计量设施、再生处理设施、资源化利用设施、原料及成品存储区、厂区道路等。

6.1.3  辅助设备包括围挡设施、进厂道路、供配电、给排水设施、生活和行政办公管理配套设施、设备维修、消防和安全设施、车辆冲洗、通信及监控、应急设施。

6.1.4  竖向设计应结合原地地形，做到有利于雨水导排和减少土方工程量，并宜使土石方平衡。

## 6.2  厂址选择

6.2.1  厂址选择应符合当地城乡建设总体规划要求，在行政区域（或跨行政区域）范围内合理布局。

6.2.2  厂址选择应综合考虑项目的服务区域、交通、土地利用现状、基础设施状况、运输距离及公众意见等因素。

6.2.3  厂址选择应结合建设规模、新增建筑装修垃圾来源、再生产品设计与流向、场地现有设施、环境保护等因素进行综合技术经济比较后确定。

6.2.4  交通方便，可通行重载卡车，满足通行能力要求，不宜穿行居民区。

6.2.5  可优先考虑在既有建筑消纳场内建设固定式处置厂，或与其他一般固体废弃物处理处置设施、建筑材料生产设施等同址或联动建设。

6.2.6  厂区不应选在窝风地段，并位于城镇和居住区全年最大频率风向的下风侧。

6.2.7  禁止选在自然保护区、风景名胜区和其他有需要特别保护的区域。

# 7  总体设计

## 7.1  总平面布置

7.1.1  总平面布置应根据场地条件、施工作业等因素，经过技术经济比较确定。

7.1.2  总平面布置应有利于减少建筑装修垃圾运输和处理过程中粉尘、噪声等对环境的影响。

7.1.3  厂区人流、物流通道应分开设置，做到出入口互不影响。

7.1.4  生活区、生产区、行政办公区应分区设置，应组织好场内人流和物流线路，避免混用。

7.1.5  总平面布置应以固定式再生处理厂房为主题进行布置，其他各项设施应按建筑装修垃圾再生处理、功能分区、合理布局，做好辅助设施与主体设施的接口设计和管理，并应做到整体效果协调、美观。

7.1.6  根据资源化利用产品方案设置相应的资源化利用生产线、再生材料及资源化利用产品仓储区，仓储区需预留足够的空间，资源化利用产品仓储区宜按不低于各类产品的最低养护期储存能力设计。

7.1.7  在已建成固定建筑垃圾处理场的区域内，增加装修垃圾回收生产线；在已建成移动式建筑垃圾处理点的地区，应在原生产线上增加一条装修垃圾回收生产线；没有建筑物根据“就近”原则，废物处理厂（点）区应配备符合要求的装修垃圾回收生产线。

7.1.8  建筑装修垃圾再生处理厂总体布置及绿化应符合现行国家标准《工业企业总平面设计规范》GB/T 50187的有关规定，并可根据需要增设配套资源化利用设施。

## 7.2  辅助设施

7.2.1  给排水设计应满足生产、生活和消费用水的要求，并应符合下列规定：

1  排水工程设计应结合当地规划，综合设计生活污水、工业废水、洪水和雨水的排除，并应符合现行国家标准《室外排水设计规范》GB 50014的有关规定。

2  给排水系统应循环用水、一水多用、中水回用。

3  厂区用水量的确定应符合现行国家标准《建筑给排水设计规范》GB 50015的有关规定。

7.2.2  采暖、通风和空调调节设计方案的选择，应根据建厂地区气象条件、总图布置、工艺和控制要求、区域能源状况及环境保护要求，并应通过技术经济比较后确定。

7.2.3  采暖、通风和空调调节设计，应符合现行国家标准《水泥工厂设计规范》GB 50295、《工业建筑供暖通风与空调调节设计规范》GB 50019和《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736中的有关规定。其中未设计的计算参数，可采用地理和气候条件相似的临近气象台站的气象资料。

7.2.4  电气工程包含供配电系统、电力拖动和电气照明。供配电系统应采用10KV和0.4KV二级供电系统，供电系统宜采用单母线分段母联结构，通过自动化功能提高供电可靠性。厂区内应设置正常工作照明、事故照明及必要的安全照明装置。

7.2.5  实验室所用仪器的规格、数量及化验室的面积，应根据固定式建筑装修垃圾再生处理厂的运行参数、规模等条件确定。

7.2.6  消防设施的设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定。

7.2.7  电气消防设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《火灾自动报警系统设规范》GB 50116中的有关规定。

# 8  处理与资源化利用

## 8.1  一般规定

8.1.1  应遵循因地制宜、量大面广、技术成熟的原则，合理确定资源化利用产品方案。

8.1.2  建筑装修垃圾应按成份进行资源化利用，废旧混凝土、碎砖瓦等宜作为再生建材用原料；废金属、木材、塑料、纸张、玻璃、橡胶等，宜由有关专业企业作为原料直接利用或再生。

8.1.3  大件垃圾（床垫、沙发等）宜采用专用设备分类处理。

8.1.4  利用建筑装修垃圾再生材料制备资源化产品应确保产品的性能质量为前提。

8.1.5  建筑装修垃圾资源化利用产品的性能应符合现行相关标准规范的要求。

## 8.2  再生处理生产线

8.2.1  装修垃圾再生处理生产线应符合图8.2.1的规定，主要包括入料、破碎、分选、筛分、输送等系统，具体工艺路线应根据装修垃圾特点和再生产品性能要求确定。

预处理系统

破碎系统

分选系统

筛分系统

输送系统

除尘系统

计量系统

控制与智能化系统

图8.2.1 建筑装修垃圾再生处理线

8.2.2  预处理系统应符合下列规定：

1  装修垃圾预处理应设置作业区，大件垃圾可采用液压锤简单破碎，袋装垃圾破袋破碎，易捡出的轻物质、钢材等垃圾可采用人工分拣。

2  应具备装修垃圾原料预湿处理设施。

8.2.3  破碎系统由破碎设备、喂料设备、料斗及辅助设备组成。

1  装修垃圾破碎工艺宜为多级破碎，一级破碎重点宜是破袋破碎，预处理后的物料的不同，筛分后颚破、双轴破；二级或二级以上破碎宜为粉碎破碎、反击破。根据需要设置三级破碎。

2  破碎系统宜分段破碎，可根据破碎级分为粗碎设备、中碎设备、细碎设备。

3  根据装饰装修垃圾原料特性预资源化利用产品对再生骨料的性能要求，合理定制破碎与筛分工艺组合，满足处理产能与效率、骨料粒度与粒形、平稳可靠、节能环保、安全、易维修等要求。

4  超规格宜通过闭路流程再次破碎。

8.2.4  筛分系统应符合下列规定：

1  筛分工艺应根据再生材料粒径范围、材料特性、破碎系统和工艺路线等综合确定。

2  预处理系统中装修垃圾中细料或杂料较多时可设置预筛分工艺，筛网孔径选择应与再生骨料规格相适应。

3  筛分系统宜包含张弛筛、振动筛、滚筒筛、棒条筛、弹跳筛中的一种或多种结合。

8.2.5  分选系统应包括风选、水浮选、磁选和涡电流分选、智能分选，以机械分选为主、人工分选为辅。

- 8.2.6  分选系统应符合下列规定：

1  分选除杂系统应满足建筑装修垃圾中轻质杂物、木块、塑料、金属物质等有效分离。

2  分选工艺应先根据原料粒径大小分级分选，再结合物料洁净程度可采用单级或多级串联方式，也可采用并联方式。

3  轻质杂物分选宜采用气力分选设备，宜根据轻物质的含量选择适宜的正压鼓风式设备或负压吸风设备或正压、负压设备联合除杂。

4  在水资源丰富地区，废木材、塑料、纸片分选可采用水力浮选，并配备水循环系统。

5  分选出的杂物应集中收集、分类堆放、及时处理。

6  在物料传送阶段宜设置机器人分选环节，根据实际情况，分配机器人数量，并配置分类集装设备。

7  人工分选应配备安全与卫生防护措施及人工降噪装置。

8  杂物分选率不应低于90%。

8.2.7  输送系统应满足下列要求：

1  装修垃圾宜采用皮带输送或链板输送。

2  应充分考虑短时冲击负荷及钢筋等杂物对输送设备的影响。

3  各产品的输送设备宜配备计量装置，称量精度应不大于±2%。

4  输送设备应配备符合相关规范要求的安全防护装置。

5  输送设备应考虑充分密封，防止漏料及扬尘。

6  带式输送机的最大倾角应根据输送物料的性质、作业环境条件、胶带类型、带速及控制方向确定。

8.2.8  计量系统应符合下列规定：

1  计量系统应具备称量、记录、打印、数据记录、数据传输等功能；

2  厂区入口可采用无人值守智能汽车衡计量称重系统，智能完成车辆的称重、放行过程；

3  汽车衡数量应综合兼顾建筑装修垃圾及其他原料进厂计量、再生材料及资源化利用产品出厂计量要求。

8.2.9  设备宜采用智能优化控制系统和配备数据接口的在线监测系统。

8.2.10  应设置在线监控系统与检修平台，提高自动化程度。

8.2.11  除尘系统应满足下列要求：

1  有条件的企业宜采用湿法工艺防尘。

2  易产生扬尘的重点工序应采用高效抑尘收尘设施。

- 厂区应配置扬尘在线监测系统。

- 人工分选平台应加强防尘防护措施。

8.2.12  在装修垃圾分选末端应配备压缩打包机。

## 8.3  混凝土、砖瓦及砂浆类再生处理

8.3.1  再生骨料作为回填材料应符合下列规定：

1  再生骨料可用作道路建设时的底基层、围海造地时的填充物。

2  性能应符合《道路用建筑垃圾再生骨料无机混合料》JC/T 2281、《围填海工程填充物质成分限值》GB30736的有关规定。

8.3.2  再生骨料砖和砌块应符合下列规定：

1  再生骨料砖包括实心砖、路面砖、透水砖、多孔砖等。

2  再生骨料实心砖的原材料、技术要求、检验应符合现行行业标准《建筑垃圾再生骨料实心砖》JG/T505的规定。再生骨料透水砖的原材料、技术要求、检验应符合现行行业标准《再生骨料地面砖和透水砖》CJ/T 400的规定。再生骨料多孔砖的原材料、技术要求、检验应符合现行行业标准《蒸压灰砂多孔砖》JC/T 637、《再生骨料应用技术规程》JGJ/T 240的有关规定。

3  再生骨料砌块的性能应符合国家现行标准《普通混凝土小型砌块》GB/ T 8239、《轻集料混凝土小型空心砌块》GB/T 15229、《蒸压加气混凝土砌块》GB 11968、《装饰混凝士砌块》JC/T 641、《再生骨料应用技术规程》JGJ/T 240的规定。

8.3.3  再生骨料混凝土与砂浆应符合下列规定：

1  再生骨料混凝土和砂浆用再生细骨料应符合现行国家标准《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T25176的有关规定；混凝土用再生粗骨料应符合现行国家标准《混凝土用再生粗骨料》GB/T25177的有关规定。

2  再生骨料混凝土和砂浆用再生骨料、技术要求、配合比设计、制备与验收等应符合现行行业标准《再生骨料应用技术规程》JGJ/T 240的规定。

3  再生骨料混凝土用于公路工程时，再生骨料应按照现行行业标准《公路工程集料试验规程》JTG E42的有关规定进行试验。

## 8.4  玻璃、陶瓷类再生处理

8.4.1  建筑装修垃圾中废玻璃的再生处理应符合现行行业标准《玻璃回收分拣技术规范》SB/T 11108、《废玻璃分类》SB/T 10900的规定。

8.4.2  建筑装修垃圾中的废陶瓷经破碎后可作为再生骨料利用。当应用到建材产品当中时，建材产品的技术指标应符合相应的标准要求。

## 8.5  纸张、塑料、织物、木材再生处理

8.5.1  建筑装修垃圾中废塑料的再生处理应符合现行行业标准《塑料回收分选技术规范》SB/T 11149的规定。

8.5.2  建筑装修垃圾中废木材的再生处理应符合现行国家标准《弃木质材料回收利用管理规范》GB/ T 22529、《废弃木质材料分类》GB/ T 29408的规定。

8.5.3  建筑装修垃圾中的轻物质纸张、塑料、木材无法进行资源化利用时，可进行焚烧处理。

## 8.6  保温材料再生处理

8.6.1  废弃模塑聚苯板、挤塑聚苯板、酚醛泡沫板类有机类保温板可采用简单的粉碎加工工艺，破碎成颗粒，可用于生产保温板，或与水泥等胶凝材料制备轻质隔墙板、小型空心砌块、保温浆料、找平浆料等制品。

8.6.2  废弃岩棉、玻璃棉经粉碎后得到岩棉纤维，可将其纤维重新掺回到岩棉、玻璃棉的生产中和其他建材产品中，具体分散程度和岩棉纤维长度应根据试验确定。当应用到建材产品当中时，建材产品的技术指标应符合相应的标准要求。当废弃岩棉、玻璃棉不适合用到建材产品时，应将其集中填埋处理，填埋应符合相应的规定要求。

## 8.7  有害类处理

8.7.1  建筑装修垃圾中含有铅、汞、铬等重金属的物料，应贮存在耐腐蚀和不易燃烧材料制备的容器中，运输到专业处理站进行集中处理。

8.7.2  余留涂料、油漆会挥发出甲醛、苯等有害气体，应密封保存，运输到专业处理企业进行集中处理。

8.7.3  腐蚀性液体应贮存在耐腐蚀和密闭的容器中，运输到专业处理站进行集中处理。

## 8.8  其他再生处理

8.8.1  石膏腻子可作为路基材料、干拌砂浆的原料，当无法满足产品性能要求时，可进行填埋处理。

8.8.2  再生微粉类可以作为砖和砌块生产中的微细级配原料。

8.8.3  建筑装修垃圾中废金属的再生处理应符合现行国家标准《废钢铁》GB/T 4223、《铝及铝合金废料》GB/T 3586、《铜及铜合金废料》GB/T 3587的相关规定。

# 9  堆填与填埋

## 9.1  一般规定

9.1.1  进场物料粒径宜小于0.3m，大粒径物料宜先进行破碎预处理且级配合理方可堆填。

9.1.2  进场物料中废沥青、废旧管材、废旧木材、金属、橡胶、塑料、竹木、纺织物等含量不大于5%时可进行堆填处理。

9.1.3  堆填前应清除基底的垃圾、树根等杂物，抽除坑穴积水、淤泥，验收基底标高。如在耕植土或松土，上填方，应在基底压实后再进行。

9.1.4  回填物料最大粒径不得超过每层铺填厚度的2/3，当使用振动碾压时，不得超过每层铺填厚度的3/4，铺填时，大块物料不应集中，且不得填在分段接头处或填方与山坡连接处，若填方场内有打桩或其他特殊工程时，块石填料的最大粒径不能超过设计要求。

9.1.5  当填方基底为积土或耕植土时，如设计无要求，可采用推土机或工程机械压实（5~6）遍。基底的压实系数不得小于90%。

9.1.6  装修垃圾进行填埋处置时应符合现行行业标准《建筑垃圾处理技术标准》CJJ/T 134 中相关规定。

## 9.2  堆填要求

9.2.1  不同类别的填料渗透系数不同，回填时尽量选用同性质土料回填，单一土料无法满足填方容量时，应选择渗透系数上大下小的填料，不得填反。

9.2.2  堆填作业应控制填高速率，如果填高超过3m且堆填速率超过3m/月，应对堆体和地基稳定性进行监测，否则快速堆填易导致失稳滑坡。

9.2.3  洗车台的冲洗废水应妥善处理后外排或回用。

## 9.3  设施设备配置及要求

9.3.1  堆填机械设备选择应符合下列规定：

1  装运机械宜选择装载机、自卸车、推土机、铲运机、装载机、翻斗车等。

2  压实机械宜选择平碾、羊足碾、振动碾、蛙式打夯机、冲击夯、振动平板等。

3  调节含水量机械宜选择洒水车、圆盘耙、旋耕犁等。

4  辅助工具可包括全站仪或其他测量设备、简易土工试验设备、手推车、铁锨、筛子（孔径40mm~60mm）、木耙、钢卷尺、线、胶皮管等。

9.3.2  装运机械作业前应检查各工作装置、行走机构、各部安全防护装置，确认齐全完好，方可启动工作。

9.3.3  自卸汽车就位后应拉紧手制动器。自卸汽车卸料时，车厢上空和附近应无障碍物，严禁在斜坡侧向倾卸，不得距离基坑边缘过近卸料，防止车辆倾覆。自卸汽车卸料后，车厢必须及时复位，不得在倾斜情况下行驶，严禁车厢内载人。

9.3.4  各种机械应定期保养，机械操作人员应建立岗位责任制，做到持证上岗，严禁无证操作。

# 10  公用工程

## 10.1  电气工程

10.1.1  生产用电应从附近电力网引接，其接人电压等级应根据工程的总用电负荷及附近电力网的具体情况，经技术经济比较后确定。

10.1.2  继电保护和安全自动装置与接地装置应符合现行国家标准《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T 50062及《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065的有关规定。

10.1.3  照明设计应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的有关规定。正常照明和事故照明宜采用分开的供电系统。

10.1.4  电缆选择与敷设，应符合现行国家标准《电力工程电缆设计标准》GB 50217的有关规定。

## 10.2  给排水工程

10.2.1  给水工程设计应符合现行国家标准《室外给水设计标准》GB 50013和《建筑给水排水设计规范》GB 50015的有关规定。

10.2.2  当采用井水作为给水时，饮用水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的有关规定，用水标准及定额应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的有关规定。

10.2.3  排水工程设计应符合现行国家标准《室外排水设计规范》GB 50014和《建筑给水排水设计规范》GB 50015的有关规定。

## 10.3  消 防

10.3.1  消防设施的设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定。

10.3.2  电气消防设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116中的有关规定。

## 10.4  采暖、通风与空调

10.4.1  各建筑物的采暖、空调及通风设计应符合现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019和《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736中的有关规定。

# 11  环境保护和安全卫生

## 11.1  环境保护

11.1.1  资源化处理工程应通过洒水降尘、封闭设备、局部抽吸等措施控制粉尘污染，并应符合下列规定：

1  雾化洒水降尘措施洒水强度和频率根据温度、面积、建筑装修垃圾物料性质、风速等条件设置。

2  局部抽吸换气次数不宜低于6次/h，含尘经过除尘装置处理后，排放应按现行国家标准《大气污染物综合排放标》GB 16297的规定执行。

11.1.2  建筑装修垃圾处理全过程噪声控制应符合下列规定：

1  建筑装修垃圾收集、运输、处理系统应选取低噪声运输车辆，车辆在车厢开启、关闭、卸料时产生的噪声不应超过82 dB(A)；

2  宜通过建立缓冲带、设噪声屏障或封闭车间控制处理工程噪声。

3  资源化处理车间，宜采取隔声罩、隔声间或者在车间建筑内墙附加吸声材料等方式降低噪声。

4  场（厂）界声应符合现行国标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348的规定。

11.1.3  建筑装修垃圾处理工程的环境影响评价及环境污染防治应符合下列规定：

1  在进行可行性研究的同时，应对建设项目的环境影响做出评价。

2  建设项目的环境污染防治设施，应与主体工程同时设计、同时实施、同时投产使用。

3  建筑装修垃圾处理作业过程中产生的各种污染物的防治与排放，应贯彻执行国家现行的环境保护法规和有关标准的规定。

11.1.4  建筑装修垃圾及分选后的物品贮存附近应有雨、污分流设施，防止污染周边环境。

11.1.5  建筑装修垃圾填埋库区应设置地下水本底监测井、污染扩散监测井、污染监测井。填埋场应进行水、气、土壤及噪声的本底监测和作业监测，填埋库区封场后应进行跟踪监测直至填埋体稳监测井和采样点的布设、监测项目、频率及分析方法应按现行国家相关标准执行。

## 11.2  安全卫生

11.2.1  从事建筑装修垃圾收集、运输、处理的单位应对作业人员进行劳动安全卫生保护和培训。

11.2.2  建筑装修垃圾处理工程应按规定配置作业机械、劳动工具与职业病防护用品。

11.2.3  应在建筑装修垃圾处理工程现场设置劳动防护用品贮存室，定期进行盘库和补充；应定期对使用过的劳动防护用品进行清洗和消毒；应及时更换有破损的劳动防护用品。

11.2.4  建筑装修垃圾处理工程应设道路行车、安全标志及环境卫生设施设标志。

11.2.5  建筑装修垃圾运输、处理系统的环境保护与安全卫生除满足以上规定外，尚应符合国家现行相关标准的规定。

11.2.6  建筑装修垃圾处理工程现场的劳动卫生应按现行国家标准《工业企业设计卫生标准》GBZ 1、《生产过程安全卫生要求总则》GB/ T 12801的有关规定执行，并应结合作业特点采取有利职业病防治和保护作业人员健康的措施。

11.2.7  特种设备管理应按相关管理规定进行。

11.2.8  应设置道路行车指示、安全标志及环境卫生设施标志。

11.2.9  应建立防火防爆、放机械伤害等安全生产技术措施，并对上岗工人组织安全教育，制定安全生产规程。

# 本规程用词说明

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

1《室外给水设计标准》GB 50013

2《室外排水设计规范》GB 50014

3《建筑给排水设计规范》GB 50015

4《建筑设计防火规范》GB 50016

5《工业建筑供暖通风与空调调节设计规范》GB 50019

6《建筑照明设计标准》GB50034

7《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T 50062

8《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065

9《火灾自动报警系统设规范》GB 50116

10《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140

11《工业企业总平面设计规范》GB 50187

12《电力工程电缆设计标准》GB 50217

13《水泥工厂设计规范》GB 50295

14《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736

15《铝及铝合金废料》GB/T 3586

16《铜及铜合金废料》GB/T 3587

17《废钢铁》GB/T 4223

18《生活饮用水卫生标准》GB 5749

19《普通混凝土小型砌块》GB/ T 8239

20《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968

21《轻集料混凝土小型空心砌块》GB/T 15229

22《生活垃圾分类标志》GB/T 19095

23《弃木质材料回收利用管理规范》GB/T 22529

24《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T 25176

25《混凝土用再生粗骨料》GB/T 25177

26《废弃木质材料分类》GB/ T 29408

27《围填海工程填充物质成分限值》GB 30736

28《再生骨料应用技术规程》JGJ/T 240

29《建筑垃圾再生骨料实心砖》JG/T505

30《公路工程集料试验规程》JTG E42

31《蒸压灰砂多孔砖》JC/T 637

32《装饰混凝士砌块》JC/T 641

33《道路用建筑垃圾再生骨料无机混合料》JC/T 2281

34《环境卫生图形符号标准》CJJ/T 125

35《建筑垃圾处理技术标准》CJJ/T 134

36《再生骨料地面砖和透水砖》CJ/T 400

37《废玻璃分类》SB/T 10900

38《玻璃回收分拣技术规范》SB/T 11108

39《塑料回收分选技术规范》SB/T 11149

T/CECS XXX

中国工程建设标准化协会标准

建筑装修垃圾处置技术规程

条文说明

2023 北京

- 1  总则

1.0.1  本条是关于制定本标准的依据和目的的规定。

装修垃圾属于建筑垃圾的一类，但其产生位置多集中于居民区，来源分散，成分复杂。若按建筑垃圾的处置方式进行装修垃圾的处理，资源化利用率更低，不足5%。而且专门针对装修垃圾的研究较少且随着社会的发展其产生量增多，产生量日益增多。处置方式主要以露天堆放、填埋或焚烧为主，占用大量土地，严重破坏生态环境。在社会需求的驱动下，国家和地方相继出台了一系列政策，部分大中型城市开始着手解决装修垃圾问题，通过建立区域性装修垃圾处理厂，实现装修垃圾资源化利用。通过制定科学合理的技术规范是保证装修垃圾处理全过程安全、环保、高效、经济运行，从而基本实现装修垃圾的减量化、资源化与无害化。

1.0.2  本条是关于本标准的适用范围的规定。

本条适用于建筑装修垃圾的处理及资源化利用的规划、建设及运行管理。

1.0.3  本条是关于建筑装修垃圾处理采用新技术应遵循的原则的规定。

我国建筑装修垃圾的处理技术仍处于研发阶段，很多技术从国外移植而来，在引用、借鉴国外工艺、技术、设备时应考虑我国实际情况，选择符合我国建筑装修垃圾特点的工艺、技术、设备。条文中的“新工艺、新技术、新材料和新设备”是指能够提高建筑装修垃圾减量化、资源化和安全处置水平的工艺、技术、材料和设备等，如人工智能分选技术、信息化技术等，

人工智能分选技术是借助机械流水线、图像识到、数据库和人工智能，利用机械手臂、机器人自动完成分选的技术，有助于建筑装修垃圾分选效率提高。

1.0.4  本条是关于建筑装修垃圾处理还需符合有关标准的规定。

条文中的有关标准包括：《蒸压灰砂多孔砖》JC/T 637、《再生骨料应用技术规程》JGJ/T 240、《普通混凝土小型砌块》GB/T 8239、《轻集料混凝土小型空心砌块》GB/T 15229、《蒸压加气混凝土砌块》GB 11968、《装饰混凝士砌块》JC/T 641、《再生骨料应用技术规程》JGJ/T 240等。

- 2  术语

2.0.1  条文中的装修垃圾是指装饰装修房屋过程中产生的以金属、混凝土、砖瓦、陶瓷、玻璃、木材、塑料、石膏、涂料、土为主要成分的废弃物。与建筑垃圾有较大不同，首先它们的组分相差较大，其次它们的产生源也不同，其他的建筑垃圾主要来源于建筑工地，较容易管理；装修垃圾主要来源于居民区、办公区等场合，不易管理且容易混入生活垃圾。

2.0.3  在装修装饰过程中产生的装修垃圾（沙发、床垫、马桶等）可能有部分亦属于大件垃圾，故本标准对装修垃圾中的大件垃圾收运做了规定。

- 3  基本规定

3.0.1  本条是从装修垃圾处理的角度对当地规划提出的规定。

3.0.2  本条是鼓励装修垃圾从源头控制，分类收集、分类运输、分类处理处置。

由于装修垃圾成分复杂，只有对其分类才能实现资源化利用。在源头分类，将塑料、木材、金属等分离出来，成分相对单一，性质稳定，更有利于资源化利用，资源化效率更高。按不同产生源、组分、性质分别堆放，对能现场回收利用的装修垃圾就地回收，对不可现场利用的垃圾运送到指定地点综合利用或处置，从源头增加对垃圾的回收利用率。现场无法进行分类的，应将建筑装修垃圾送至资源化利用场所，采取成熟的技术工艺将建筑装修垃圾进行处理。

根据组分特性，装修垃圾又可细分为混凝土类、砂浆类、砖、砌块类、木材、塑料、织物、玻璃、陶瓷、石膏腻子、纸类、金属、保温材料、有害类。

3.0.3  本条是关于建筑装修垃圾处理过程中处理对象的规定。

条文中的“生活垃圾”是指人们在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废物，以及法律、行政法规规定视为生活垃圾的固体废物，主要包括居民生活垃圾、集市贸易与商业垃圾、公共场所垃圾、街道清扫垃圾及企事单位垃圾等；园林垃圾的组成比较单一，主要包括两大类：一类是植物的碎屑，包括落叶和修剪下来的草屑、叶片；另一类是较大型的枝条，包括枯枝以及修剪下来的树枝。园林垃圾含水率高，碳氮比高，含有大量木质素、纤维素等难以被生物降解的物质和其他一些有机物质。“危险废物”是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物。建筑装修垃圾处理的操作人员应检查进场垃圾成分，一旦发现混有危险废物，应严禁进场。各种垃圾来源不同，成分不同，不得将装修垃圾与生活垃圾、大件垃圾、园林垃圾等其他垃圾混装混运，也不得将已分类的装修垃圾混装混运。

3.0.4  本条对装修垃圾处理及利用的次序进行规定，优选进行资源化利用。

3.0.6  本条是对新建居住区、公共机构、公共区域规划装修垃圾分类集中投放收集站（点）的规定。

3.0.8  本条对装修垃圾生产线人工智能分选的规定。

人工智能分选技术是借助机械流水线、图像识别、数据库和人工智能，利用机械手臂自动完成分选的技术，有助于建筑装修垃圾分选效率提高。芬兰ZenRobotics研发的回收垃圾分类系统，是全球首个已经商业化应用的机器人垃圾分拣系统。它包括人工智能识别技术的软件系统以及高速高精度的工业机器人（机械手），可用于分拣各种类别的材料。一个机器手可以高精度分拣4种不同性质的垃圾碎片，有效分拣率可达98%，最高分拣速度3000次/小时，工作时间24小时/天。江苏绿和环境科技有限公司在生产线上引进两套智能分选设备，也就是4个机械手，相当于替代了48个人工的工作量，大大提高了工作效率，降低了人工成本。分拣垃圾对于机器不存在职业健康危害，准确率高，管理成本低，规模化产出效率高，与人工相比，30万吨的年处理量使用机器人分拣可提升40%的效率。

- 4  分类与特性分析

- 4.1  分类

4.1.1 本条是对源头分类和末端分选进行规定。装修垃圾源头分散、成分复杂，单纯靠末端分选分离效率较低，源头分类拆除是对末端骨料质量的重要保证。

4.1.2 本条是根据装修垃圾的特性和成分进行12分法。

4.1.3 本条是对收集装修垃圾编织袋的规定。

4.1.4 本条是对装修垃圾的编织袋或捆扎的尺寸进行规定，有利于分类收集。

4.1.5 装修垃圾分类投放包含两方面含义：一是将装修垃圾与生活垃圾分开投放；二是在装修垃圾投放过程中应按照当地有关部门规定的装修垃圾分类标准进行分类投放。投放点应设置与当地环境卫生主管部门发布的分类方案相匹配的装修垃圾分类投放容器或垃圾收容场所。分类标识应符合相关标准规范，清晰完整。除此之外，还可以设置与装修垃圾投放及垃圾分类相关的宣传标语、公益广告，从而引导、号召居民实施装修垃圾分类投放，加强居民装修垃圾分类投放教育。

4.1.6和4.1.7这两条是根据不同类别低价值可回收物的特点，对在源头分类的装修垃圾宜收集至专用回收箱。装修垃圾投放人在投放装修垃圾前，应根据分类要求对装修垃圾进行必要的分类处理，如将废油漆、荧光灯管等有害垃圾进行袋装，将金属、塑料、玻璃等可回收物单独存放，将零散废弃混凝土、瓷砖等建筑垃圾进行必要的袋装。装修垃圾投放人应按照装修垃圾分类方案定点、分类投放装修垃圾。

- 4.2  特性分析

4.2.1 本条是关于建筑装修垃圾采样代表性的规定。

条文中的“代表性”主要是指最小采样量。在多数专家意见的基础上，最采样仅作了定性的要求，没有给具体的定指标。部分专家提出仅做定性要求，缺乏可操作性。但装修垃圾，成分复杂多样，且均匀性差，很难用定量的方法去衡量其采样的代表性，只能通过大量的现场试验，反复摸索。

4.2.2 本条是关于建筑装修垃圾特性分析内容的要求。

条文中“重量”是指净重量吨位，采用称重法进行计量。条文中的“密度”主要是指堆积密度。条文中的“粒径”主要是指颗粒级配，可通过筛析试验确定。

- 5  收集、运输及贮存

- 5.1  收集

5.1.1  因装修垃圾的产生有较大不确定性，采用预约上门方式收集可有效提高运输效率，充分利用收运系统设施设备，可采用APP、小程序等方式在线预约。

5.1.2  本条是对装修垃圾的收运设备进行了规定，鼓励有条件地区采用更加智能的收运设备。

5.1.3  装修垃圾收运作业人员应了解装修垃圾理化特性（包括组分、是否有毒有害等），能够识别装修垃圾并进行分类，熟悉装修垃圾分类收运相关规定及标准，熟练使用分类收运作业设备及车辆，对混杂在装修垃圾中的不明成分或物质应有一定的判别能力，并且需要掌握相应的应急处置手段，掌握以上知识和技能是保障安全生产和提高作业效率的前提，作业人员在上岗前应接受必要的生产技能和安全环保卫生知识培训，作业过程中应严格遵守操作规程，不得违规操作。

5.1.4  本条是对装修垃圾（大件垃圾）集中堆放场所的规定，建议配置智能化集中投放收集站（点），该装置具备扫码投放、自动称重计量、数据录入和上报等功能，提高作业效率。对实行装修垃圾分类“绿色账户”、“环保档案”、“积分兑换”等方式的居住区宜配置智能化集中投放收集站（点）。

5.1.5  本条是对装修垃圾投放点的规定。选址应综合考虑服务范围、服务人口、装修垃圾产生量、环境影响等因素。装修垃圾投放点应设置在居民集中居住且投放方便的地点，同时应方便收运车辆进出与收运作业的进行。建议将装修垃圾投放点设置在与生活垃圾投放点和大件垃圾投放点等邻近的地方，但投放时应将装修垃圾与其他垃圾（生活垃圾、大件垃圾等）分开投放，不得将装修垃圾混入其他垃圾收运系统。

5.1.8  装修垃圾收运频率应根据各地装修垃圾产生特性和产生量等因素确定，确保堆放的装修垃圾能得到及时清运，不影响周边居住环境。一般情况下，装修垃圾收集停放不宜超过三天。

- 5.2  运输

5.2.1  本条明确了装修垃圾收运车辆应符合的相关标准的规定与要求。

5.2.2  分类车辆外观应干净整洁，并保持厢体密闭，避免在行驶过程中发生垃圾飘洒、扬尘等污染环境的现象。

5.2.10  装修垃圾收运车标识标志包括图形标志、型号规格、垃圾分类标识、运输单位、监管单位名称及联系方式等，相关标识标志应符合《环境卫生图形符号标准》CJJ/T125相关规定。有害垃圾运输车应贴有害垃圾警告标识，大件垃圾运输车应张贴大件垃圾跌落警告标志，建筑垃圾运输车应张贴建筑垃圾运输车标志。

5.3  贮存

5.3.3  建筑装修垃圾再生处理后生产的再生材料可外销或用于厂内资源化利用生产的原料，因此，为避免物料倒运，再生材料的储存应与资源化利用生产设施的原料储存统筹规划布局；同时储存中要考虑环保要求。

- 6  厂（场）址选择

- 6.1  厂（场）建设内容

6.1.1  本条是关于建筑装修垃圾处理工程用地面积的规定。

建筑装修垃圾处理工程总占地面积需要根据远期规模确定，为减少一次性投资，并为后续工程提供经验，可采用分期建设方式。

6.1.2  本条是关于建筑装修垃圾处理工程主体设施构成内容的规定。

本条规定的目的主要是为避免多列主体工程或漏项。资源化处理工程、在填埋处理工程及填埋处置工程所列主体设施的布置要求可参见本标准有关章节。

6.1.3  本条是关于建筑装修垃圾处理工程辅助工程构成内容的规定。

条文中的“设备”、“车辆”主要包括日常作业中所需的装卸设备（如挖掘机、装载机、自卸车）、传送设备（如给料机、链板输送机、皮带输送机）、喷药和洒水设备（如洒水车）、工程巡视设备等其他在作业要经常使用的机械车辆和设备。

6.1.4  本条是关于建筑装修垃圾处理工程竖向设计原则的规定。

- 6.2  厂址选择

6.2.1  本条是对厂址规划的要求。主要指建设投资强度、用地性质、规划控制指标、用地控制红线、建筑形式等，应符合当地规划要求。

6.2.2  本条是对厂址所在场地条件的规定。服务区域关乎建筑装修垃圾产生量、再生产品市场；交通条件关乎物料的运输进而影响生产；土地利用现状关乎建设投入；基础设施状况关乎建设与生产成本和保障；运输距离关乎成本；公众意见反映建设和运营的社会接受度。

6.2.3  本条是对厂址选择的原则性规定。建设规模决定场地大小；建筑装修垃圾来源决定原料量；再生产品设计对场地大小有重要影响，再生产品流向对交通条件有要求；场地现有设施影响建设成本与进度；环境保护影响建设及运营成本。

6.2.4  建筑装修垃圾、再生产品的运输均为重载，需满足通行要求。为减少重载运输噪音对路边居民的影响，进厂运输路线不宜穿行居民区。

6.2.5  固定式建筑装修垃圾处置厂与消纳场等设施联动建设，在既有建筑垃圾消纳场内建设，可直接利用消纳场内的建筑装修垃圾原料进行生产，便于消化存量装修垃圾，减少了原料运输，确保原料供应；与其他一般固体废物处理设施或建筑材料生产设施同址或联动建设，便于配套交通、动力、水、电等条件，保障建设及运营条件，同时利于推动地方循环经济基地建设

- 7  总体设计

## 7.1  总平面布置

7.1.1  本条是关于建筑装修垃圾处理工程总平面布置确定依据的规定。

7.1.2  本条是关于建筑装修垃圾处理工程总平面布置二次污染防治的规定。

7.1.3  从安全有序组织生产的角度出发，人流、物流分开，出入口不影响是必要的。

7.1.5  再生处理是处置厂的核心设施，因此平面布置要以再生处理厂房为核心。

7.1.6  本条是对资源化利用生产线、再生材料及资源化利用产品仓储区的设计要求。资源化利用产品一般需要一定的养护周期方能达到出厂的性能要求，因此资源化利用产品仓储区宜按不低于各类产品的最低养护期储存能力设计。

7.1.8  《工业企业总平面设计规范》（GB 50187）是建立进行工厂总平面设计的纲领性标准，因此必须符合，同时考虑到处置厂一般根据技术成熟度和市场需求可能增加资源化利用产品，因此总图布置中需要考虑该部分设施的需要。

8  资源化利用

- 8.1  一般规定

8.1.1  资源化利用产品是地方性建材，运距不宜大，因此需要因地制宜；装修垃圾量日益增大，规模化大量利用才是出路，因此要量大面广；质量保证是推广利用的前提，而技术成熟是质量保证的必要条件。

8.1.3  大件垃圾比如沙发、床垫等，需要专业设备进行拆解处理。

8.1.4  建筑装修垃圾组成多样，各地建材产品需求不同，不同的再生利用技术成熟不同，因此本条提出建筑装修垃圾再生利用不限于8.2规定的各类应用，根据使用地区工程实际需求，可探索其他再生利用途径，如再生低强度流动性回填材料、再生轻质保温材料等。

- 8.2  再生处理生产线

8.2.1  本条对建筑装修垃圾再生处理的基本功能单元进行规定。破碎、筛分、分选是处理工艺中的核心环节，因装修垃圾成分不同、杂质种类和含量不同、不同用途的再生品性能要求不同，选择的工艺可以不同。由于装修垃圾来源复杂，离散型强，应根据其特点设计不同的单元模块。设备检修平台是为了方便设备出现故障时进行维修；智能控制系统可提高生产过程的安全性、生产效率和产品质量。

8.2.2  为实现装修垃圾分类处理、降低处理过程中的粉尘、避免大块物料堵料，需对装修垃圾进行预处理。根据原料和工艺设置情况，可包括分类、预湿及大块物料的简单破碎等预处理环节。

8.2.3  由于装修垃圾其物料组成与拆除垃圾存在差异性，轻物质、杂质含量较拆除垃圾高，砖混等惰性物料较拆除垃圾低，且通常居民家庭装修垃圾为袋装化。因此，装修垃圾预处理工艺的一级破碎重点是破袋破碎，二级破碎或二级以上才为粉碎破碎。破碎类设备宜采用颚式破碎机、反击式破碎机、液压破碎机、圆锥破碎机、锤式破碎机等以颚式破碎机进行预破碎，带有柔性物料的装修垃圾极其容易造成破碎机堵塞，且清理时间长。以反击式破碎机进行预破碎，对物料进料尺寸要求较高，且大块织物等易造成破碎机堵料等情况。因此装修垃圾选择液压破碎机较为适用，通过调整其空隙尺寸，既满足惰性物料的通过防止过度粉碎，又能将编织袋扯破。一般选用冲击式破碎机或反击细破碎机，其兼具破碎和整形的特点，骨料粒形圆润。物料破碎是大颗粒变为小颗粒，不仅是产生粉尘的重点环节，也是再生处理过程中噪声的主要来源，因此应采取防尘和降噪措施。

8.2.4  本条是对筛分系统进行相关规定。

筛分的目的主要是根据物料颗粒大小进行分选，满足后续设备的进料要求以及产品规格要求。筛分设备可采用振动筛、滚筒筛、滚轴筛和棒条筛。具体设备选型应结合装修垃圾性质、筛分的目进行综合考虑。特点如下：

（1）滚筒筛是分选技术中应用非常广泛的一种机械，是通过对颗粒粒径大小来控制垃圾分选的，分选精度高。滚筒筛的筒体一般分几段，可视具体情况而定，筛孔由小到大排列，每一段上的筛孔孔径相同。物料在滚筒内的翻转、滚动，使卡在筛孔中的物料可被弹出，防止筛孔堵塞。但是滚筒筛分噪声较大，粉尘控制要求高且占地面积大，检维修不方便的缺点。

（2）棒条筛是一种装有弹性棒条筛面的振动筛。棒条筛具有结构简单、处理量大、筛孔不易堵塞等优点，尤其适合于处理干性物料，目前在其它生产现场广泛使用。棒条筛采用棒条缝面作为筛子的工作表面是该筛区别于普通振动筛的主要特点，棒条筛面这一独特的设计是该筛机被众多工矿企业应用于粗筛分。

（3）振动筛是将颗粒大小不同的碎散物料群，多次通过均匀布孔的单层或多层筛面，分成若干不同级别的过程成为筛分。大于筛孔的颗粒留在筛面上，称为该筛面的筛上物，小于筛孔的颗粒透过筛孔，称为该筛面的筛下物。实际的筛分过程是：大量粒度大小不同、粗细混杂的碎散物料进入筛面后，只有一部分颗粒与筛面接触，由于筛箱的振动，筛上物料层被松散，使大颗粒本来就存在的间隙被进一步扩大，小颗粒乘机穿过间隙,转移到下层或运输机上。由于小颗粒间隙小，大颗粒并不能穿过，于是原来杂乱无章排列的颗粒群发生了分离，即按颗粒大小进行了分层,形成了小颗粒在下，粗颗粒居上的排列规则。到达筛面的细颗粒，小于筛孔者透筛，最终实现了粗、细粒分离，完成筛分过程。然而，一般的平板振动筛分设备充分的分离是没有的，在筛分时，一般都有一部分筛下物留在筛上物中。细粒透筛时，虽然颗粒都小于筛孔，但它们透筛的难易程度不同，物料和筛孔尺寸相近的颗粒，透筛就较难，透过筛面下层的颗粒间隙就更难。采用阶梯型指型筛可解决该弊端，得到较高的过筛率。

（4）弹跳筛可实现物料的比重和外形的双向分选，应用于生活垃圾以及建筑装潢垃圾的分选；弹跳分选筛是处理商业垃圾和生活垃圾的中、重型弹跳筛。它能将物料一步分选成三类，并通过弹跳，将附着在包装物上的粘着物抖落，从而取得无与伦比的分选效果。弹跳分选机旋转的筛板会根据垃圾的不同外观形状和特点，将垃圾分选至筛上或筛下。弹跳分选机根据垃圾的不同特点，对垃圾进行分类，可从纸板、废纸和薄膜中分选出塑料垃圾。也适用于从圆柱形垃圾瓶、易拉罐中分离出轻物质，如薄膜。根据运动速度的不同，3D形状的垃圾会被弹至筛下，而薄膜、纸等2D形状的垃圾则会被弹至筛上，从而达到垃圾分类的目的。通过调节筛盘的角度，可以调节分选精度。弹跳分选机通常安装在垃圾回收系统的自动分拣线的起始机器，以提高可回收废弃物的类型以最大化后端分离器的分离效率。

8.2.5  分选是为了除去再生骨料中的杂物，保证再生骨料的品质。建筑装修垃圾成分复杂，为提高分选效率，降低劳动强度，提升生产线自动化水平，工艺上以机械分选为主、人工分选为辅。建筑装修垃圾中主要的铁质废金属应有磁选装置分出；基于木、塑料、纸片等轻物质的特点，可以采用风力或水的浮力进行分离；分选要是将不易破碎的大块轻质物料及易挑出的少量废金属选出。为提高选出率，磁选和轻物质分选可多处设置。轻物质对再生产品性能影响较大，应最大限度地防止将轻物质带入再生产品中。本条规定轻物质分选率不低于90%，轻物质分选率的定义为：指建筑装修垃圾经过破碎分选工艺，被分选出来的轻物质占建筑装修垃圾中轻物质总量的百分比。同时可在生产线设置多处智能机器人，提高分选效率，降低人工分选比例。智能分选设备采用先进的人工智能识别技术，能够快速识别不同物料；同时通过机器学习，可适应复杂多变的工况。人工智能识别技术包含识别物料的颜色、亮度、物料尺寸、物料性质等。为便于杂物的后续处理，同时提高生产区域的有序管理水平，分选出的杂物要求集中收集、分类堆放。

8.2.7  皮带输送设备结构简单、维护方便、输送能力范围宽、输送线路的适应性强、装卸料灵活、安全性高、可靠性好，是适于散粒材料输送的主要设备。皮带跑偏、凹段悬空、转载点都可能带来漏料，皮带在运转过程中难免的震动和摩擦、上下投料都会导致粉尘的产生，因此皮带送料过程要防止漏料和扬尘。物料性质、作业条件、胶带类型、带速及控制方式不同，会导致物料安息角不同、物料与皮带间的摩擦力不同，因此皮带最大倾角也不同。基于混凝土类、砖混类粒料的特点，非大倾角式皮带输送机的最大倾角要求上行不大于17°，下行不大于12°；大倾角皮带输送机的波状挡边、横隔板和基带形成了输送物料的"闸"形容器，波状挡边起曳引和承载作用，从而实现大倾角输送。

8.2.8  本条是对计量系统的相关规定。

计量系统最好采用智能设备，设计采用无人值守智能汽车衡计量称重系统，即采用无线射频设备自动识别过衡车辆，配有视频监控系统配合计算机自动完成称重、放行过程的智能化系统。

8.2.10  设置在线监控系统与检修平台可降低巡检劳动强度，提高自动化程度，方便设备检修。

8.2.11  建筑装修垃圾的堆放、倾倒、输送、破碎、筛分、装载等工序以及制砖过程的输送、搅拌等工序中均会产生不同影响程度的粉尘，粉尘主要为尘土和石料微细颗粒。破碎、筛分、粉磨等重点产生粉尘、扬尘的工序抑制粉尘同时收尘才能满足除尘的要求，而上料、下料间难以封闭，无法有效收尘，因此重点在于抑制粉尘除尘效果与风速、风量、吸尘罩与管路系统密切相关，建筑装修垃圾再生处理排放粉尘大，加强排风，风量、吸尘罩及空气管路系统的设计需低阻、大流量，才能达到降尘的要求。集中除尘设施是高效收尘的保证，由于粉尘大，单一的除尘方式难以满足收尘的要求。袋式除尘结构简单、维修方便、处理空气量大，并可处理粉尘浓度高体，但运行阻力大，容易造成布袋堵塞，导致使用寿命缩短，因此对吸风机功率要求较大，能耗高，更换滤袋导致使用成本提高。将电除尘器与布袋除尘器结合起来能有效解决其局限性，除尘效率高且稳定，与纯袋除尘器相比，在运行过程中运阻力低，由方有静电除尘，大部分烟尘在到达布袋除尘器以前已被清除，滤袋负荷低，压力损失小，使滤袋阻力小，因而可以选择较高的过滤风速，滤袋除尘区中，滤袋数少，减少了布袋收尘部分的成本和延长了滤袋的使用寿命，降低运维费用。湿法工艺保证物料在生产过程中一直处于潮湿状态，而潮湿状态的物料在破碎、筛分、传输过程中产生粉尘极少，防尘效果好，但湿法生产需要大量的水，因此在水资源丰富的区域可以湿法生产。

- 8.3  混凝土、砖瓦及砂浆类再生处理

8.3.1  由于装修垃圾中杂志含量较高，且混凝土、砖瓦类相对较少，制备出的再生粗骨料品质相对拆除垃圾品质较低，因此，装修垃圾制备再生骨料更多用作回填材料，或非承重填充墙体、围墙、地砖、护城砌块等。

8.3.2  利用建筑装修垃圾再生骨料制备砖和砌块是建筑装修垃圾资源化的主要途径之，技术成熟。实践证明，再生粉体可以作为砖和砌块生产中的微细级配原料，应用效果良好。现行行业标准《建筑垃圾再生骨料实心砖》JG/T 505对再生骨料实心砖的原材料、分类、技术要求、检验方法等做了具体规定；对非实心类的建筑装修垃圾再生砖尚应参考现行行业标准《蒸压灰砂多孔砖》JC/T 637、《再生骨料应用技术规程》JGJ/T 240。再生骨料砌块按性能与用途的不同，可参考国家现行标准《普通混凝土小型砌块》GB/ T 8239、《轻集料混凝土小型空心砌块》GB/ T 5229等。

8.3.3  现行国家标准《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T 25176和《混凝土用再生粗骨料》GB/T 25177对用于混凝土和砂浆用再生骨料作出全面的技术要求。从目前的装修垃圾再生骨料生产线来看，再生骨料掺杂的杂质较多，能满足标准要求的骨料较少。因此，对装修垃圾生产的骨料需进一步试验验证。

- 8.4  玻璃、陶瓷类再生处理

8.4.1  装修垃圾中的玻璃是玻璃工艺原料之一，有成熟的应用途径，因此不是目前装修垃圾资源化的重点。现行行业标准《废玻璃回收分拣技术规范》SB/T 11108、《废玻璃分类》SB/T 10900对废玻璃的分类、回收要求、分拣要求等做了规定，可给废玻璃的回收与处理提供指导。

8.4.2  废陶瓷与混凝土等经破碎筛分处理后，作为再生骨料运用在路基材料中。

- 8.5  纸张、塑料、织物、木材再生处理

8.5.1  废塑料的回收对塑料工业意义巨大，在提供二次材料，方便工业生产的同时减少能源、资源消耗，且成本低、经济效益好，有稳定的回收途径和成熟的处理技术，因此不是目前建筑装修垃圾资源化的重点。现行行业标准《废塑料回收分选技术规范》SB/T 11149对废塑料的回收、分选、管理等做了规定，可以指导废塑料的回收与处理。

8.5.2  目前废木材有稳定的回收途径和成熟的处理技术，因此不是目前建筑装修垃圾资源化的重点。现行国家标准《废弃木质材料回收利用管理规范》GB/T 22529、《废弃木质材料分类》GB/T 29408对废木材的分类、回收和预分选、利用途径等做了规定，可以给废木材的回收与处理提供指导。

8.5.3  装修垃圾中的轻物质较多，纸张、塑料、织物、木材优先进行资源化利用，不具备资源化价值时，直接进入焚烧厂焚烧处理。

- 8.8  其他再生处理

8.8.3  建筑装修垃圾中常见的废金属为废钢铁，也可能有铝材、铜少量的其他金属，在市场经济的驱动下废旧钢铁、铝材、铜等废金属基本都有稳定的回收途径和成熟的处理技术，因此不是目前建筑装修垃圾资源化的重点。现行国家标准《废钢铁》GB/T 4223、《铝及铝合金废料》GB/T 3586、《铜及铜合金废料》GB/T 3587等标准规定了废钢铁、铝及铝合金废料、铜废料的分类与要求，可以指导以上废金属材料的回收。

- 9  堆填

- 9.1  一般规定

9.1.1  本条是对堆填物料外形尺寸的规定。

一般要求回填物料最大粒径不得超过每层铺填厚度的2/3。当使用振动碾压时，不得超过每层铺填厚度的3/4。铺填时，大块物料不应集中，且不得填在分段接头处或填方与山坡连接处，若填方场内有打桩或其他特殊工程时，块石填料的最大粒径不能超过设计要求。

9.1.3  本条是关于进场物料组分的要求。

9.1.5  本条是关于堆填前基底处理的规定。

当填方基底为积土或耕植土时，如设计无要求，可采用推土机或工程机械压实（5~6）遍，基底的压实系数不得小于90%。

9.1.6  本条是对装修垃圾进行填埋处置的规定。

装修垃圾不具备利用价值的残渣，可填埋处置，或对于不具备资源化条件的地区，可进行填埋处置。

- 9.2  堆填要求

9.2.1  本条是关于填方原料的规定。

不同类别的填料渗透系数不同，例如

黏土：＜1.2×10-6

粉质黏土：1.2×10-6~6.0×10-5

粉土：6.0×10-5~6.0×10-4

细砂：1.2×10-3~6.0×10-3

粗砂：2.4×10-2~6.0×10-2

砾石：6.0×10-2~1.8×10-1

不同渗透系数的填料分层混合填埋时，因透水能力不同，很容积形成蓄水层，对填方的稳定性造成影响

条文指出填方宜尽量选用同性质土料回填，单一土料无法满足填方容量时，应主要填料渗透系数上大下小，不得填反。

9.2.2  本条是关于堆填作业施工要求的规定。

堆填作业相当于加载过程，快速堆填易导致失稳滑坡。因此，作业过程中应控制填高速率，如果填高超过3m且堆填速超过3m/月，还应对堆体和地基稳定性进行监测。

9.2.3  本条是从环保角度提出的关于洗车台设置的规定。

洗车台的冲洗废水应妥善处理后外排或回用。

9.2.4  本条是关于填筑厚度及压实遍数的规定。

9.2.5  本条是关于堆填施工质量检验标准的规定

- 9.3  设施设备配置及要求

9.3.1  本条是关于堆填机械设备选择的规定。

9.3.2  本条是关于装运机械作业前检查内容的规定。

9.3.3  本条是关于自卸汽车就位后制动的规定。

9.3.4  本条是关于机械保养与操作的规定。

- 10  公用工程

- 10.1  电气工程

10.1.1  本条是关于建筑装修垃圾处理工程供配电系统负荷等级选择的原则规定。

建筑装修垃圾处理工程用电要求经过总变电设施，对各集中用电点（管理区、生产区、污水处理区等）进行配电，然后经过局部配电设施对具体设施供配电。

建筑装修垃圾处理工程供电宜按二级负荷设计。建筑装修垃圾处理工程要求供配电系统能保证在防洪及暴雨季节不得停电，同时要求节约能源，降低电耗。

用电电压宜采用380/220V。变压器接线组别的选择，要求使工作电源与备用电源之间相位一致，低压变斥器宜采用干式变压器。

10.1.2  本条是关于建筑装修垃圾处理工程的继电保护和安全自动装置、过电压保护、防雷和接地要求符合相关标准的原则规定。

继电保护设计可参考下列要求：

1）10kV进线要求设置过电流保护。

2）l0kV出线要求设置电流连断保护、过电流保护及单相接地故障报警。

3）出线断路器保护至变压器，要求设置速断主保护及过流后备保护。

4）管理区变电室值班室外要求设置不重复动作的信号系统，要求设置信号箱一台。

5）10kV系统要求设绝缘监视装置，要求动作于中央信号装置。

6）变压器要求设短路保护。

7）低压配电进线总开关要求设置过载长延时和短路速断保护。

8）低压用电设备及馈线电缆要求设短路及过载保护

10.1.3  本条是关于照明设计应符合相关标准的原则规定。

1）照明配电宜采用三相五线制，电压等级均为380/220V，接地形式采用TN-S系统。

2）管理区、生产区用房照明宜采用荧光灯，道路照明可采用8m高的金属杆配高压钠灯，污水处理区设备照明宜设置高杆照明灯。

3）照度值可采用中值照度值。

10.1.4  本条是关于电缆的选择与敷设应符合相关标准的原则规定。

1）引入到场区的高压线，要求经技术经济比较后确定架设方式。采用高架架空形式时，要求减少高压线在场区内的长度，并要求沿场区边缘布置。

2）场内电缆可采用金属铠装电缆，室外敷设时宜以直埋为主，并要求采取有效的阻燃、防火封堵措施。

3）低压配电室内和低压配电室到污水处理区的线路宜设置电缆沟，电缆在沟内分边分层敷设，低压配电室到其他构筑物则一般可采用钢管暗敷，污水处理构筑物内则一般采用电缆桥架。

- 10.2  给排水工程

10.2.1  本条是关于建筑装修垃圾处理工程给水工程设计应符合相关标准的原则规定。

建筑装修垃圾处理工程的生活、生产及消防等用水设计应考虑以下几个方面：1）生活用水量

员工生活用水定额可取30L/人/班~50L/人/班，用水时间宜取8h，小时变化系数宜取2.5~1.5；员工淋浴用水定额可采用40L/人/次~60L/人/次，延续供水时间宜取1h。

2）生产用水量

生产用水主要包括除尘系统用水、污水处理用水、车间地坪冲洗用水、汽车冲洗用水等。

除尘系统用水量根据所用工艺具体核算，若无相关资料时，采用雾化洒水降尘措施用水量可按设置面积的0.5%估算。

车间地坪冲洗用水定额可按浇洒面积2.0L（m2·d）计算。

汽车冲洗用水定额应根据冲洗方式，采用高压水枪冲洗，宜取（80~120）L/辆/次；采用循环用水冲洗补水，宜取40L/辆/次~60L/辆/次。当汽车冲洗设备用水定额有特殊要求时，其值应按产品要求确定。

3）绿化浇灌用水

绿化浇灌用水定额应根据气候条件、植物种类、土壤理化性状、浇灌方式和管理制度等因素综合确定。当无相关资料时，绿化浇灌用水定额可按浇灌面积1.0L/（m2·d）~3.0L/（m2·d）计算，干旱地区可酌情增加。

4）道路浇洒用水

道路浇洒用水定额可按浇洒面积2.0L/（m2·d）~3.0L/（m2·d）计算。

5）未预见用水量及管网漏失水量

未预见用水量及管网漏失水量之和可按最高日用水量的10%~15%计算。

6）消防用水量

消防用水量和水压及火灾延续时间，应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016及《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974确定。

10.2.2  本条是关于井水作为给水水源时，饮用水水质应符合相关标准的原则。

10.2.3  本条是关于建筑装修垃圾处理工程排水工程设计应符合相关标准的原则规定。

1）建筑装修垃圾处理工程的排水包括生活、生产污水和初期雨水。

员工生活污水（冲厕、淋浴、食堂废水等）经过化粪池处理后直排市政管网，无市政管网的地区，可排至调节池；生产废水（污水、地坪冲洗、经隔油沉沙处理后的洗车用水、初期雨水等）可排至调节池经处理后达标排至场外。排水工程设计应符合现行国家标准《室外排水设计规范》GB 50014和《建筑给水排水设计规范》GB 50015的有关规定。

2）建筑装修垃圾处理工程的雨水除填埋库区按照50年一遇，100年校核外，其余区域雨水重现期可按屋面（2~5）年，室外场地（1~3）年设计。

- 10.3  消 防

10.3.1  本条是关于建筑装修垃圾处理工程的室内、室外消防设计应符合相关标准的原则规定。

1）消防等级：

管理区、生产区、污水处理区均宜按照不低于丁类防火区设计。其中，变配电间按I级耐火等级设计，其他工房的耐火等级均要求不应低于II级，建筑物主要承重构件也宜不低于II级的防火等级。

2）消防措施：

建筑装修垃圾处理工程的消防设施包括消火栓、消防水泵、消防水池、灭火器等，具体应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016及《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的要求设置。

10.3.2  本条是关于建筑装修垃圾处理工程电气消防设计应符合相关标准的原则规定。

- 10.4  采暖、通风与空调

10.4.1  本条是关于各建筑物的采暖、空调及通风设计应符合相关标准的原则规定。

- 11  环境保护和安全卫生

- 11.1  环境保护

11.1.1  本条是关于建筑装修垃圾资源、化处理工程扬尘控制的要求。

11.1.2  本条是关于建筑装修垃圾处理全过程噪声控制的要求。

11.1.3  本条是关于建筑装修垃圾处理工程进行环境影响评价和环境污染防治要求的规定。

1条文中的“环境污染防治设施”主要指防尘系统、降噪措施、防渗系统、污水导排与处理系统、绿化隔离带、监测井等设施。

2条文中“有关标准的规定”，主要是参考现行国家标准《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889。

11.1.5本条是关于建筑装修垃圾填埋库区监测井类别以及监测方法应执行的标准的原则规定。

1条文中各“监测井”的布设距离要求为：地下水流向上游30m~50m处设本底井一眼，填埋场两旁各30m~50m处设污染扩散井两眼，填埋场地下水流向下游30m处、50m处各一眼污染监测井。

2条文中各“监测项目”，参照现行行业标准《生活垃圾填埋场无害化评价标准》CJJ/T 107选择以下重点监测项目进行达标率核算：

地面水监测指标：pH值、悬浮物、电导率、溶解氧、化学耗氧量、五日生化耗氧量、氨氮、汞、六价铬、透明度。

地下水监测指标：pH值、氨氮、氯化物、汞、六价铬、大肠菌群。

- 11.2  安全卫生

11.2.1  本条是关于对作业人员进行劳动安全专业培训的要求。

建筑装修垃圾的处理除了配套必要的技术装备外，还需对有关的管理和技术人员进行培训，以提高工作人员的整体素质，使他们有良好的环境意识，熟悉操作规程，了解所使用设备的技术性能和保养、操作方法，熟练掌握设备的维修，以确保处理厂的良性运行，保证安全生产、无隐患。

条文中的“专业培训”可以采取培训课程（面授或函授）、研讨会、国内相关项目的考察、技术咨询和在职培训等多种形式，并贯穿于项目的建设和运行阶段。

11.2.2  本条是关于建筑装修垃圾处理工程劳动防护的要求。

建筑装修垃圾处理过程中产生的粉尘、噪声、高温、振动及其他危害因素可能引起的危害主要有以下几类：

1）处于粉尘、噪声、振动等危害区域的作业人员可能会产生尘肺、噪声聋、手臂振动等职业病，严重的可能会造成不同程度的残疾。

2）处于在高温环境下的作业人员可能会产生头晕、心慌、疲倦甚至晕倒等中暑的症状，中暑除了给人体造成危害外，还可能引发工伤事故。

3）从事高处作业的作业人员可能发生高处坠落，从而造成伤残、死亡。另外，高处作业时由于精神紧张，也可能造成心理疾病、高血压、免疫力下降等身体危害。

条文中的“职业病防护用品”包括呼吸器官防护用品类、眼、面防护用品类、听觉器官防护用品类、皮肤保护用品类、其他用品类等。

11.2.3  本条是关于建筑装修垃圾处理工程劳动防护用品的要求。

11.2.4  本条是关于建筑装修垃圾处理工程场区主要标识设置的原则规定。

建筑装修垃圾处理工程各项功能标示不清或缺少标示极易造成安全事故，而道路行车指示、安全标识、防火防爆及环境卫生设施设置标志可以有效避免意外人员伤亡、安全事故，并且提高运行管理效率。安全生产是建筑装修垃圾处理工程运行管理中的重中之重，完善的标示系统可以有效保障运行安全。

11.2.5  本条是关于建筑装修垃圾收集、运输、处理系统还需符合有关标准的规定。

11.2.6  本条是关于建筑装修垃圾处理工程的劳动卫生应执行的标准及对作业人员的保健措施的规定。

条文中的“采取有利于职业病防治和保护作业人员健康的措施”包括：

1）防尘措施：采取洒水降尘、封闭设备、局部抽吸等措施，减少扬尘的产生，同时改善操作工人的劳动保护条件，减缓倾倒扬尘对工人健康的影响；

2）防噪声措施：对破碎机、筛分机、鼓风机等高噪声设备采取安装隔声罩等降噪措施以减缓噪声的影响；

3）其他措施：为防止由于实行倒班制而引起工人生活节律紊乱和职业性精神紧张的问题，要求考虑相对固定作息时间。