ICS 91.×××

×××

团体标准

T/CECS 1000X—

绿色建材评价  石塑地材

Green building materials assessment – Stone polymer composite flooring

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX实施

中国工程建设标准化协会   发布

XXXX - XX - XX发布

目次

前  言	3

1.	范围	4

2.	规范性引用文件	4

3.	术语和定义	4

4.	评价要求	5

5.	评价方法	8

附 录 A （规范性附录）	9

A.1 原材料本地化程度	9

A.2 单位产品综合能耗

9

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是按中国工程建设标准化协会《2021年第二批工程建设协会标准制订、修订计划》（建标协字〔2021〕20号）的要求制订。

本文件系首次制订。

请注意本文件的某些内容可能直接或间接涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国工程建设标准化协会提出。

本文件由中国工程建设标准化协会绿色建筑与生态城区专业委员会归口。

本文件负责起草单位：住房和城乡建设部科技与产业化发展中心。

本文件参加起草单位：中国林产工业协会石木塑分会、北京绿林认证有限公司、财纳福诺家居（中国）有限公司、常州凯盛新材料有限公司、江苏肯帝亚木业有限公司、浙江巨美家科技有限公司、常州贝美家居科技有限公司、湖南岳盛新型材料有限公司、圣象集团、浙江海象新材料股份有限公司、浙江天振科技股份有限公司、浙江佳适逸宝板材有限公司、浙江永裕家居股份有限公司、浙江晶通新材料集团有限公司、江苏中鑫家居新材料股份有限公司。

本文件主要起草人：刘敬疆、吴盛富、何军

本文件主要审查人：

绿色建材评价 石塑地材

- 范围

本文件规定了石塑地材绿色建材评价的术语和定义/评价要求/评价方法。

本文件适用于石塑地材（俗称：石晶地板、SPC）的绿色建材评价。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 13942.1-2009 木材耐久性能 第1部分:天然耐腐性实验室试验方法

GB/T 14732 木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂

GB 18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18599 一般工业固废储存处置场污染控制标准

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 23331 能源管理体系 要求及使用指南

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24025  环境标志和声明 III型环境声明 原则和程序

GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求

GB/T 29899 人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法

GB/T 17657 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T 18102 浸渍纸层压木质地板

GB/T 18103 实木复合地板

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

绿色建材  green building material

是指在原材料获取、产品制造、使用或者再循环以及废料处理等环节可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

- 3.2

评价等级 assessment level

产品评价结果所达到的绿色建材级别，由低到高分为一星级、二星级和三星级。

- 3.3

- 石塑地板 stone polymer composite flooring

- 以碳酸钙粉、塑料及其他添加剂为原料制成的硬质非发泡复合材料为基材，表面经饰面加工而成的复合地板。市场俗称石晶地板、SPC。

- 3.4

环境产品声明 environmental product declaration

提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。

3．5

碳足迹  carbon footprint

用以量化过程、过程系统或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的贡献。

- 评价要求

- 4.1 基本要求

- 4.1.1  生产企业应符合适用的国家标准、地方标准及环评批复的规定，并取得地方政府的排污许可证，且近3年无重大环境污染事件。

- 4.1.2  一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存应符合GB 18597的相关规定，后续应交付持有危险废物经营许可证的单位处置。

- 4.1.3  安全生产管理应符合适用的国家标准、地方标准规定，且近3年无重大安全事故。

- 4.1.4 生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001要求分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系。

- 4.15  生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

4.1.6  申请不同评价等级产品的生产企业还应符合表1的规定。

- 表1 申请企业其他规定

| 具体规定 | 不同评价等级符合项数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 按照GB/T 28001建立并运行职业健康安全管理体系 | 至少符合1项 | 至少符合2项 | 须符合全部3项要求 |
| 按照GB/T 23331建立并运行能源管理体系 |  |  |  |
| 按照GB/T 24025提交石塑地板的环境产品声明（EPD）和碳足迹报告 |  |  |  |

- 4.2 评价指标要求

石塑地板评价指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。石塑地板的评价指标要求见表2。

- 表2 石塑地板的评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  | 单位 | 基准值 |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 碳酸钙粉 |  | 室内用 | % | ≥88 | ≥90 | ≥92 | 附录A.1 |
|  |  |  | 室外用 | % | ≥80 | ≥84 | ≥87 | 附录A.1 |
|  | PVC树脂 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要原材料本地化程度 |  |  | % | ≥40 | ≥60 | ≥80 | 附录A.3 |
|  | 合格率 |  |  | % | ≥80 | ≥85 | ≥90 | 附录A.4 |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗 |  |  | kgce/m³ | ≤450 | ≤400 | ≤350 | 附录A.5 |
| 环境属性 | —— |  |  | —— | 符合国家、当地环境保护相关法律法规的要求，近三年无重大安全和环境污染事故 |  |  | 提供证明材料 |
| 品质属性 | 重金属 | 可溶性铅 |  | mg/m2 | ≤500 | ≤300 | ≤100 | 提供该产品按照GB 18586检测ª的结果报告 |
|  |  | 可溶性镉 |  |  |  |  |  |  |
|  | 游离甲醛释放量 |  |  | mg/m³ | ≤0.124 | ≤0.050 | ≤0.020 | 提供该产品按照GB/T 17657—2013 中 4.60 规定进行检测的结果报告 |
|  | 挥发物 |  |  | g/m2 | ≤40.0 |  |  | 提供该产品按照GB/T 13942.1-2009检测的结果报告 |
|  | 邻苯二甲酸酯 | 邻苯二甲酸二丁酯（DBP） 邻苯二甲酸丁苄酯（BBP） 邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP） |  | % | ≤0.1 |  |  | 提供该产品按照GB/T 30364检测的结果报告 |
|  |  | 邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP） 邻苯二甲醛二异壬酯（DINP） 邻苯二甲醛二异癸酯（DIDP） |  | % | ≤0.1 |  |  |  |
| ª 试验气候箱应保持下列测试条件： 温度：（23±0.5）℃； 相对湿度：（45±3）%； 承载率：（1.00± 0.02）m²/ m³； 空气置换率：（1.00± 0.05）h-1； 试样表面空气流速：0.1m/s~0.3m/s。 采样时间：在开始测试后的第（72±2）h进行空气采样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.评价方法

5.1 生产企业应按第4章的规定提供相关证明文件。

5.2 石塑地板主要原材料的本地化程度（100km内主要原材料使用率）按照附录A.1的规定进行。

5.3 能源属性中单位产品综合能耗按附录A.2的规定进行。

5.4 环境属性中符合国家、当地环境保护相关法律法规的要求，近三年无重大安全和环境污染事故，由生产企业提供证明材料，第三方评价。

5.5 品质属性中相关性能指标由生产企业提供近一年的产品质量第三方检验报告。

5.6 生产企业满足第4章对应评价等级的全部评价指标要求时，判定评价结果符合该评价等级。

附 录 A
（规范性附录）

计算方法

A.1  原材料本地化程度

以100km半径内原材料使用率为计算标准，材料选取主要材料计算，本地化程度按式（A.3）计算：	Pj=MjMc×100%	(A.3)

式中：

Pj ——原材料本地化程度，%；

Mj ——评价期使用的100公里半径内主要原材料总量，单位为吨（t）；

Mc ——评价期使用的主要原材料总量，单位为吨（t）。

A.2 单位产品综合能耗

EDN=EZNP	(A.5)

式中：

EDN ——单位产品综合耗能，单位为千克标准煤每立方米（kgce/ m³）或千克标准煤每吨（kgce/t）；

EZN —— 评价期内产品耗能总量，单位为千克标准煤（kgce）；

P  ——评价期内符合相关标准的合格产品产量，单位为立方米或吨（m³，t）。

附：各种能源折标准煤参考系数见下表A.2.1

表A.2.1 常用能源（耗能工质）折标煤系数表

| 序号 | 能源种类 | 折标煤系数 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟煤 | 0.7143 | 千克标煤/千克（kgce/kg） |
| 2 | 燃料油 | 1.4286 | 千克标煤/千克（kgce/kg） |
| 3 | 汽油 | 1.4714 | 千克标煤/千克（kgce/kg） |
| 4 | 柴油 | 1.4571 | 千克标煤/千克（kgce/kg） |
| 5 | 液化石油气 | 1.7143 | 千克标煤/千克（kgce/kg） |
| 6 | 天燃气 | 1.2143 | 千克标煤/立方米（kgce/ m³） |
| 7 | 电力 | 0.1229 | 千克标煤/千瓦时（kgce/kwh） |
| 8 | 蒸汽（低压） | 0.1286 | 千克标煤/千克（kgce/kg） |
| 注1：每千克标准煤按29 308 kJ(7000 kcal)计算。 注2：原煤可采用实际测算的平均热值再折算为标准煤，也可采用表列数值。 注3：生物质可采用实际测算的平均热值再折算为标准煤。 |  |  |  |

_______________________________